## Slide 1: МДК 01. Название модуля.
Тема: Рецептуростроение в производстве эластомеров

## Slide 2: Рецептуростроение
Стоимость
Экологическая безопасность
Способ приготовление композиции
Способ вулканизации
Эксплуатационные свойства
Перерабатываемость на технологическом оборудовании

## Slide 3: Рецептуростроение
Рецептуростроение
Кинетика хим. реакций
Неорганическая химия
Органическая химия
Химия полимеров
Прочие науки
Физическая химия

## Slide 4: Рецептуростроение
Резиновая смесь
Морозостойкость
Эластичность
Твердость
Жесткость
Один тип каучука не может обеспечить комплекс показателей предъявляемых к изделию

## Slide 5: Разработка рецептов резиновых смесей
Зависимость вулканизационных характеристик резин, содержащих 0,5 мас.ч. сантокюра от количества сантогарда PVJ, мас.ч.: 1 – 0; 2 – 0,1; 3 – 0,2; 4 – 0,3
Зависимость напряжения при удлинении отдинамического модуля упругости при 100 оС резин из СКИ-3-01: 1 – без модификатора; 2 –смола; 3 – модификатор РУ

## Slide 6: Разработка рецептов резиновых смесей
Зависимость вулканизационных характеристик резин, содержащих 0,5 мас.ч. сантокюра от количества сантогарда PVJ, мас.ч.: 1 – 0; 2 – 0,1; 3 – 0,2; 4 – 0,3
Зависимость напряжения при удлинении отдинамического модуля упругости при 100 оС резин из СКИ-3-01: 1 – без модификатора; 2 –смола; 3 – модификатор РУ

## Slide 7: Разработка рецептов резиновых смесей
Наименование показателей | Ингредиенты
Резиновая смесь | 
Когезионная прочность | Наполнители, модификаторы
Каркасность | Наполнители, мягчители
Вязкость, текучесть при переработке | Наполнители, мягчители
Усадка | Наполнители
Сопротивление подвулканизации, скорость и степень вулканизации | Вулканизующие системы, замедлители подвулканизации
Конфекционная клейкость, липкость к оборудованию | Модификаторы клейкости, антиадгезивы, мягчители
Адгезия резины в волокнам, металлам | Модификаторы адгезии, вулканизующие вещества
Технико-экономические показатели | Наполнители, мягчители вулканизующие вещества
Вулканизаты | 
Упруго-прочностные свойства, износостойкость | Наполнители, мягчители модификаторы
Усталостные свойства | Структурно-модифицирующие системы, противоутомители, наполнители
Твердость | Наполнители, мягчители вулканизующие вещества
Морозостойкость | Пластификаторы , вулканизующие вещества
Термостойкость | Термостабилизаторы, вулканизующие вещества
Стойкость к нефтяным средам, химическим агрессивным средам | Вулканизующие системы, наполнители
Атмосферостойкость | Противостарители
Радиационная стойкость | Антирад
Огнестойкость | Антипирены
Стойкость к плесневым грибам | Фунгициды

## Slide 8: Разработка рецептов резиновых смесей
Зависимость содержание компонентов (1) прочности при растяжении (2) от стоимости резиновой смеси

## Slide 9: Разработка рецептов резиновых смесей
Показатели | b | b1, | b2 | b3 | Ь4 | b5 | b6 | ∆bj
 |  | Масло ПН-6 | ТУ | Сера | СКДМ | Альтакс | Сантокюр | Доверительный интервал
Условное напряжение при 300 % удлинения. МПа | 10,8 | -7,9 | 2,9 | 1,8 | -1,9 | 0,8 | 1,5 | 0,3
Условная прочность при растяжении, МПа | 16,7 | -0,9 | - | - | -0,8 | 0,7 | - | 0,7
Сопротивление раздиру, кН/м | 53,0 | 5 | - | -5 | - | - | - | -2,7
Динамический модуль, Е, МПа | 5,4 | -0,9 | 0,9 | 0,5 | - | - | - | 0,3
Модуль потерь, К, МПа | 1,5 | -0,2 | 0,5 | - | - | - | - | 0,1

## Slide 10: Разработка рецептов резиновых смесей
Поверхность отклика, описываемая регрессионным уравнением
по данным полного факторного эксперимента З2