## Slide 1
Углеродные наполнители. Графит
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
им. М.К. АММОСОВА

## Slide 2
Натуральные хлопья графита являются слоистым материалом, причем имеющим хорошую электрическую проводимость — порядка 104 Ом/м при комнатной температуре. Благодаря слабым ван-дер-ваальсовым взаимодействиям между графитовыми слоями можно получать специальные графитовые интеркалированные смеси (ГИС) посредством интеркаляции различных малых соединений в межслойные пространства графита. Расширенный графит (РГ) можно получать, подвергая ГИС термическому шоку. Слоистая структура изначального графита в РГ сохраняется, тогда как объем материала по сравнению с интеркалированной графитовой смесью увеличивается в 200-300 раз.

## Slide 3
Проводящие полимерно-графитовые нанокомпозиты привлекают значительное внимание исследователей благодаря своим широким возможностям для использования в таких областях, как изготовление антистатических покрытий, электрохимических дисплеев, сенсоров, катализаторов, конденсаторов для окислительно-восстановительных процессов, электромагнитных экранов и аккумуляторных батарей.

## Slide 4: Свойства графита Свойства натуральных графитовых хлопьев
Натуральный графит встречается в трех состояниях:
в виде графитовых хлопьев
аморфного графита
кристаллического графита.
Чаще всего натуральные графитовые хлопья (НГХ) встречаются в природе в форме порошка с различным размером частиц и степенью чистоты свыше 99%. Графитовые хлопья широко распространены в природе и имеют высокую проводимость. НГХ состоят из графитовых слоев, толщина которых обычно составляет менее 100 нм.

## Slide 5: Схематическое изображение структуры графита
Каждый слой может быть далее разделен на агрегаты и несколько графитовых нанослоев, толщина которых составляет 2-8 нм. Агрегатные структуры имеют с-осевую постоянную кристаллической решетки в диапазоне от 7 Å до 16 Å. Они также состоят из нескольких графеновых, или углеродных слоев, толщиною в один атомный диаметр углерода. Эти углеродные слои имеют расстояние между собой 3,35 Å.

## Slide 6
Каждый углеродный слой состоит из гексагонально упорядоченных атомов углерода, sp2-гибридизированных для формирования сигма-связей с тремя ближайшими соседними атомами в слое. Эти ковалентные связи между атомами в графеновом слое гораздо более сильные, чем взаимодействия между графеновыми слоями. Делокализованные пи-связи, возникающие вследствие sp2-гибридизации, обусловливают высокую электрическую проводимость графита.
Более того, мягкость и антифрикционные свойства графита являются следствием слабости остаточно-металлических ван-дер-ваальсовых взаимодействий между углеродными слоями. Как и в случае с другими слоистыми материалами, такими как набухающие глинистые минералы, монтмориллонит и вермикулит, слабые межслойные взаимодействия в графите позволяют интеркалировать определенные атомы, молекулы и ионы в межслойные пространства графитовых агрегатов. Вследствие интеркаляции в межслойные пространства, так называемые галереи, увеличиваются.

## Slide 7: Схематическое изображение структуры расширенного графита, состоящего из графитовых нанослоев и графеновых слоев

## Slide 8: Получение расширенного графита
При воздействии на графитовую интеркалированную смесь термического шока вещества, интеркалированные в межслойные пространства графита, начинают быстро улетучиваться. В результате слои графита раздвигаются, и происходит расширение графита по направлению оси с, перпендикулярно углеродным слоям ГИС, что приводит к формированию вспученного материала, называемого расшелушенным, или расширенным графитом (РГ), характеризующегося очень низкой плотностью.
Как правило, расшелушивание ГИС производится путем теплового воздействия при температуре 900 °С и выше в течение нескольких секунд.

## Slide 9
Одним из сравнительно новых методов получения расшелушенного графита является облучение микроволнами.
Использование микроволнового облучения приводит к снижению времени реакции по сравнению с обычным нагревом и упрощению последующей обработки.
Степень расшелушивания и увеличения объема прямо пропорциональна времени микроволнового облучения. При облучении микроволнами в течение 10 с интеркалированный графит расширяется примерно в 210 раз.

## Slide 10: Микроснимки сканирующей электронной микроскопии (СЭМ)
а) червеобразный расширенный графит с коэффициентом расширения 100 (масштаб 200 мкм); б) расширенный графит с коэффициентом расширения 200 (масштаб 6 мкм)

## Slide 11: Кривые рентгенолуневого дифракционного анализа
а) натуральный графит; б) графит, интеркалированный серной кислотой; в) расширенный графит

## Slide 12
Сравнение с кривой рентгенолуневого дифракционного анализа для натурального графита показывает, что пик, соответствующий межслойному расстоянию в натуральном графите (0,335 нм) для сернокислотной ГИС исчезает. Это свидетельствует о полном расширении графита.
Дифракционные пики на кривой б) наблюдаются при следующих углах дифракции: (5,5°, 001), (10,15°, 002), (25,26°, 005), (30,31°, 006), (51,78°, 0010), (57,22°, ООН). Все дифракционные пики проиндексированы согласно повторяющемуся по оси с расстоянию Ic, которое составляет 1,76 нм. Период идентичности в направлении с составляет: один графеновый слой, занятый серной кислотой (0,755 нм), + три незанятых графеновых слоя (3 х 0,335 нм) = 1,760 нм.
Полученные данные свидетельствуют о формировании 4-й стадии интеркалированного графита с последовательностью агрегирования -G-серная кислота-G-G-G-G-сернaя кислота-G-G-G-, где G — графитовый слой. После нагрева при определенной температуре разложение интеркалированной в графит серной кислоты приводит к расшелушиванию ГИС. В результате получается легкая пористая слоистая.
Соответствующая кривая РЛДА для расширенного графита изображена на кривой в. Аналогичный дифракционный пик зафиксирован и для натурального графита, что свидетельствует о том, что расширенный графит состоит из тех же основных элементов графенового слоя, что и натуральный графит.

## Slide 13: Синтез графитовых нанослоев и оксида графита
Расширенный графит состоит из множества расшелушенных графитовых нанослоев. Его электрическая проводимость по сравнению с натуральным графитом изменяется незначительно.
Для приготовления полимерно-графитовых композитов необходимо произвести измельчение расширенного графита. Для проведения химических реакций и обработки материала широко применяется ультразвуковое воздействие. При прохождении ультразвуковых волн через жидкую среду эффект ультразвуковой кавитации обеспечивает очень сильное смешивание в этой среде. Таким образом, ультразвук успешно используется для диспергирования, создания эмульсий, измельчения и активации частиц. С помощью ультразвуковой обработки червеобразный (вермикулярный) графит может быть измельчен для получения графитовых нанослоев.

## Slide 14: Микроснимок СЭМ графитовых нанослоев
Микроснимок графитовых нанослоев, полученных при помощи ультразвука. Масштаб 100 нм

## Slide 15: Синтез графитовых нанослоев
Также графитовые слои могут быть получены с использованием химических особенностей интеркалированного графита. Интеркалированная графитовая смесь 1-й стадии, KC8, образуется в результате нагрева графитового порошка с калием в вакууме при 200 °С.
РЛДА полученного порошка показывает, что в КС8 содержатся только кристаллические структуры. Расширение по оси с с 3,4 Å до 5,4 Å рассчитывается на основе полученной рентгенограммы и свидетельствует о среднем стехиометрическом распределении калия в межслойных пространствах. Процесс включает следующую реакцию:
КС8 + СН3СН2ОН —> 8С + КОСН2СН3 + ½ Н2
Выделяющийся в результате реакции газ способствует расшелушиванию графитовых слоев ГИС на нанослои, толщина которых составляет 40 ± 15 графеновых слоев. Следует отметить, что индивидуальные графеновые слои не образуются из-за неполного расшелушивания.

## Slide 16: Упрощенная схема интеркаляции и расшелушивания графита

## Slide 17: Оксид графита
Оксид графита является хорошо известным слоистым материалом, получаемым окислением графита. Каждый слой ОГ сформирован плотной двухмерной решеткой, которая состоит из большого числа атомов spЗ-углерода и меньшего числа sp2-углерода.
«Окисленная форма» ОГ восстанавливается нагревом, веществами восстановителями и т.д., в результате чего образуется близкая к турбостратной «восстановленная форма» электропроводного оксида графита с низким или нулевым содержанием кислорода. Слои полученного таким образом ОГ используются в качестве проводящего наполнителя для получения полимерно-графитовых нанокомпозитов.

## Slide 18: Оксида графита
Процесс получения оксида графита включает окисление графита с помощью окислителя в присутствии азотной кислоты, в результате чего формируются стадии материала 1 и 2. После образования оксида графита слоистая структура графита сохраняется, а его ароматический характер частично устраняется.
Структура содержит различные количества гидроксильных групп, групп простого эфира, двойных связей, карбоксильных и кетоновых групп. Оксид графита принято обозначать формулой С7О4Н2.
Он является термически нестабильным. Оксид графита гидрофилен и хорошо адсорбирует воду и другие полярные жидкости. Как и слоистые силикаты, расширение слоев ОГ происходит при одномерном набухании. В данном случае, набухание оксида графита позволяет интеркалировать в его межслойные пространства различные вещества (соли алкил аммония и полимеры).
При разрыве связей между графитовыми слоями (по направлению оси с) из-за сильного окисления образуется гидрофильный оксид графита со слоистой структурой. В зависимости от количества абсорбированной воды межслойное пространство в ОГ dL (отражение 001 в рентгенолучевом дифракционном анализе) составляет от 6,1 Å до 11 Å. Оксид графита хорошо диспергируется в растворе гидроксида натрия (dL = 12,3 Å в растворе гидроксида натрия 0,05 N, dL = ∞ в растворе гидроксида натрия 0,01 N). Интеркалированный оксид графита имеет разнообразные химические свойства и используется для получения различных видов нанокомпозитов.

## Slide 19: Структура нанокомпозитов на основе полимера и графита
В зависимости от природы используемых компонентов (натуральных графитовых хлопьев, интеркалированного графита, расширенного графита, оксида графита, графитовых нанослоев и полимерной матрицы) и метода получения можно выделить три основных типа композиционных материалов на основе полимерно-графитовой системы, полученной синтезом графита и мономера.
Если полимер не может интеркалироваться между слоями графита, получается фазоразделенный композит (классический композит), характеристики которого близки к традиционным микрокомпозитам.
Интеркалированная наноструктура получается при интеркаляции одного или более слоя протяженных полимерных цепочек в межслойное пространство графита, что приводит к формированию многослойной морфологии, состоящей из перемежающихся слоев графита и полимера.
При полном и равномерном диспергировании графитовых слоев в непрерывной полимерной матрице образуется расшелушенная, или расслоенная, наноструктура.

## Slide 20: Возможные структуры полимерно-графитовых композитов

## Slide 21
Для изучения характеристик указанных наноструктур используются два взаимодополняющих метода.
Рентгенолучевой дифракционный анализ (РЛДА) применяется для идентификации интеркалированных наноструктур. В нанокомпозитах с такой структурой сохраняется периодическая повторяющаяся многослойная структура графита, что позволяет определять показатель межслойного расстояния.
Интеркаляция полимерных цепочек в межслойные пространства слоистого материала, как правило, увеличивает межслойное расстояние по сравнению с изначальным межслойным пространством слоистого наполнителя, что приводит к смещению дифракционного пика в сторону меньшего угла. Показатели дифракционного угла и межслойного расстояния связаны уравнением Брэгга
λ = 2d sin θ
где λ соответствует длине волны рентгеновского излучения, используемого в дифракционном эксперименте, d является расстоянием между плоскостями дифракционной решетки, а θ — угол дифракции.
При расшелушенной наноструктуре на дифрактограммах РЛДА наблюдается отсутствие дифракционного пика. Это свидетельствует о том, что расстояние между частицами наполнителя составляет более 8 нм (в случае с упорядоченной расшелушенной структурой), либо расшелушенные слои распределены в полимерной матрице беспорядочно. В последнем случае, для изучения морфологии нанокомпозита используется метод трансмиссионного электронного микрографического исследования (ТЭМИ).

## Slide 22: Нанокомпозиты на основе полимера и графита
Имеют повышенные электрические и механические характеристики при очень низкой концентрации графита. Легко синтезируются методами интеркаляции в расплаве, полимеризации, адсорбционного расшелушивания и смешивания в растворе.
Полимерно-графитовые нанокомпозитные проводящие материалы уже производятся в промышленных масштабах и применяются в аккумуляторных батареях, антистатических деталях, электромагнитных экранах, электрореологических жидкостях и других областях.
Для достижения принципиально новых улучшенных свойств в нанокомпозитах требуются чрезвычайно малые количества наполнителя, что дает им значительное преимущество перед традиционными композиционными материалами. Тем не менее, необходимо более глубокое понимание ряда ключевых факторов, таких как механизмы интеркаляции и расшелушивания графита для производства полимерно-графитовых нанокомпозитов, а также дальнейшее изучение взаимосвязей между микроструктурой и характеристиками.

## Slide 23
Известно, что в межплоскостное пространство (между графитовыми сетками) можно интеркалировать различные жидкости и некоторые вещества, растворенные в них. Были подобраны детергенты и их оптимальные количества. Использование этих детергентов позволило диспергировать графит, практически не разрушая графитовых сеток.
Такое измельчение графита не приводит к появлению низкомолекулярных соединений со свойствами смол и асфальтенов и поэтому только увеличивает удельную поверхность до 60-80 м2/г (средний размер частиц ~50 нм). Данные показывают, что введение УДП графита в протекторные резины в количестве 5 мас.ч. способствует снижению теплообразования и обеспечивает существенное повышение усталостной выносливости в различных режимах деформации.
Этот факт следует рассматривать как имеющий большое практическое значение, поскольку упругогистерезисные и усталостные свойства резин во многом определяют эксплутационные характеристики пневматических шин. Кроме того, следует учитывать, что себестоимость графитовых наполнителей на 25-30% ниже таковой для технического углерода.

## Slide 24: Исследование влияния различных наполнителей (графита, MoS2) на механические и триботехнические свойства сверхвысокомоле-кулярного полиэтилена (СВМПЭ)
Установлено, что модифицирование СВМПЭ различными наполнителями приводит к существенному повышению его триботехнических характеристик. Введение в СВМПЭ графита и MoS2 несущественно изменяет механические свойства СВМПЭ, но позволяет повысить его износостойкость. При добавлении 5 мас.% графита наблюдается максимальное повышение износостойкости материалов (в 2 раза). Добавление микрочастиц AlO(OH) в пределе 10-20% мас.% дает менее эффективно повышения свойства композитов в равнении с случаем добавления только графита.

## Slide 25
Состав углеродного наноматериала морфологически сложен и представляет собой смесь различных структурированных форм углерода: нанотрубки, нановолокна, аморфный углерод, гарфитоподобные частицы и т. д. При этом процентное соотношение каждого из компонентов зависит от способа получения и параметров процесса. Все это затрудняет разработку воспроизводимых технологий применения углеродного наноматериала в полимерных материалах.
Для устранения этого недостатка материал подвергался модификации, которая заключалась в получении смеси УНМ с водой и обработке в ультразвуковой ванне. В результате образовывалась устойчивая суспензия, а на поверхности появлялась пленка. Пленка удалялась из системы и обработка повторялась многократно. Таким образом было проведено некое разделение смеси различных структурированных форм углерода: пленка содержит относительно крупные частицы графита и аморфного углерода, относительно крупные сплетения трубок и волокон, а остаток – отдельные углеродные нанотрубки.

## Slide 26
В качестве эластомерной композиции были использованы резиновые смеси на основе СКИ-3 с различными дозировками наноматериалов: 0,05; 0,1; 0,2 и 0,3 мас. ч. на 100 мас. ч. каучука.
Для исследования применялись образцы углеродного наноматериала остатка и пленки. Образцом сравнения являлась резиновая смесь и вулканизаты на основе СКИ-3 без наноматериалов.
Наименование ингредиентов | Дозировка, мас. ч. на 100 мас. ч. каучука
СКИ-3 | 100,0
Кислота стеариновая | 1,0
Альтакс | 0,6
ДФГ | 3,0
Цинковые белила | 5,0
Сера техническая | 1,0
Всего | 110,6
Рецептура исследуемой резиновой смеси

## Slide 27
Целью исследования было определение влияния природы углеродного наноматериала на свойства ненаполненной эластомерной композиции на основе СКИ-3.
Для оценки воздействия дозировки состава УНМ на прочностные свойства резины были определены основные физико-механические показатели вулканизатов
Дозировка наноматериала, мас.ч. на 100 мас.ч. каучука | Вулканизаты с остатком |  | Вулканизаты с пленкой | 
 | Условная прочность при растяжении, МПа | Относительное удлинение при разрыве, % | Условная прочность при растяжении, МПа | Относительное удлинение при разрыве, %
- | 14,2 | 880 | 14,2 | 880
0,05 | 15,3 | 960 | 14,0 | 930
0,1 | 14,9 | 900 | 15,0 | 950
0,2 | 16,0 | 880 | 14,8 | 970
0,3 | 12,2 | 870 | 13,5 | 940
Физико-механические показатели исследуемых резин

## Slide 28
Для вулканизатов, содержащих пленку, наибольшее значение условной прочности при растяжении наблюдается при дозировке 0,1 мас. ч. – 15 МПа, а для образцов с остатком при дозировке 0,2 мас. ч. – 16 МПа. Введение УНМ в дозировке 0,3 мас. ч. приводит к снижению условной прочности при растяжении, причем полученные значения ниже по сравнению с образцом без нанодобавки.
Относительное удлинение при разрыве для образцов с остатком имеет максимальное значение при дозировке 0,05 мас. ч., а затем убывает, а для образцов с пленкой максимальное значение наблюдается при дозировке 0,2 мас. ч.
Причем сравнительный анализ данных показал, что введение пленки УНМ позволяет получать вулканизаты с более высокими эластическими свойствами, а введение остатка УНМ приводит к некоторому повышению прочностных показателей.

## Slide 29
Введение пленки УНМ в эластомерную композицию вызывает незначительное ухудшение способности резины противостоять истиранию. В случае же с вулканизатами, содержащими остаток УНМ, при введении дозировки 0,2 мас. ч. наблюдается незначительное увеличение показателя сопротивления истиранию.
Дозировка нано-материала, мас. ч. на 100 мас. ч. каучука | Сопротивление истиранию, Дж/мм3 | 
 | вулканизаты с остатком | вулканизаты с пленкой
- | 2,68 | 2,68
0,05 | 2,43 | 2,12
0,1 | 2,48 | 2,59
0,2 | 3,28 | 2,30
0,3 | 2,80 | 2,21
Сопротивление истиранию резин

## Slide 30: Нанографит
В произвольном нанографене края содержат случайную комбинацию седло- и зигзагообразных участков. Седлообразные края нанографена имеют структуру цис-полиацетилена – известного одномерного полупроводника, а зигзагообразные – транс-полиацетилена, не менее известного одномерного проводника.
Расчеты показывают, что электронная структура нанографена критически зависит от формы его краев. В нанографенах с зигзагообразными краями реализуется особое краевое π-электронное состояние. Оно не присуще макроскопическому графиту и не порождено краевыми σ-связями, а обусловлено особенностями топологии сетки π-электронов зигзагообразных краевых рядов атомов. Энергетические зоны, соответствующие π-электронам зигзагообразных краев, имеют вблизи уровня Ферми частично плоское строение, и вследствие этого появляется острый пик в спектре плотности электронных состояний. Плотность заряда в краевом состоянии в основном локализована в зигзагообразных позициях. В расчетах электронного строения нанографенов с седлообразными краями подобное краевое состояние не возникает.

## Slide 31
Значительные усилия предпринимаются для получения графена или по крайней мере графитовых нанопластинок, в основном за счет: (I) окисления до оксида графита с последующим тепловым или химическим восстановлением, (II) обработка ультразвуком суспензии графита в подходящих растворителях, (III) реакции производных графита. Однако, некоторые типы графита уже доступны с низким числом уложенных слоев и имеющие наноразмеры. Рисунок показывает структуру графита (а) и РСА образца (б) определенного типа коммерчески доступного графита, отличающийся наноразмером и очень высокой удельной поверхностью (330 м2/г).

## Slide 32
Было показано, что нанографит является идеальным компонентом для приготовления нанокомпозитов и, в частности, резиновых нанокомпозитов, благодаря высшей анизотропии формы.
В настоящее время мало данных про использование различных методов повышения степени дисперсности и устойчивости графитовых нанопластинок и нанографитов в полимерных системах. Для получения графена, графитовые нанопластинки были обработаны ультразвуком в различных растворителях и, в большинстве случаев, были получены слоистые покрытия, но в качестве матрицы были не каучуки. Смешение в расплаве уже сообщалось в качестве матрицы: даже получали дисперсию нанографита, хотя методом ИК-спектроскопии было невозможно идентифицировать отдельные слои графена в конечном композите.

## Slide 33
Спасибо за внимание!
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
им. М.К. АММОСОВА