## Slide 1: Резина – промышленный полимерный материал с уникальными эксплуатационными свойствами
Резина – промышленный полимерный материал

## Slide 2
Введение
Часть 1. Эластомерные материалы
Модуль 1. Полимеры. Классификация полимеров
Модуль 2. Резина – сложная многокомпонентная система
Модуль 3. Эксплуатационные свойства резин
Модуль 4. Применение РТИ. Основные виды изделий
Модуль 5. Вулканизация – основная технологическая схема изготовления РТИ
Модуль 6. Деструкция полимеров
Контролирующие вопросы к части 1
Часть 2. Ингредиенты резиновых смесей и их функциональное назначение
Модуль 7. Каучуки. Классификация и свойства резин
Модуль 8. Основные ингредиенты резиновых смесей
Модуль 9. Вулканизующие агенты
Модуль 10. Наполнители
Модуль 11. Пластификаторы. Мягчители
Модуль 12. Противостарители (антиоксиданты)
Контролирующие вопросы к части 2
Резина – промышленный полимерный материал
Содержание

## Slide 3: Введение
Резина – промышленный полимерный материал

## Slide 4
Дистанционный модуль «Резина – промышленный полимерный материал с уникальными эксплуатационными свойствами» представляет собой переложение в электронный курс одного из ключевых модулей образовательной программы ПМО.01 «Основы рецептуростроения резин. Разработка рецептур резин с заданными свойствами, в том числе морозо-, масло-, износостойкостью. Применение наноматериалов для комплексного улучшения свойств РТИ», где сконцентрированы наиболее важные базовые понятия, так как назначение курса – подготовить работников предприятий, имеющих непрофильное образование к освоению основной части образовательных программ повышения квалификации.
В настоящее время на многих предприятиях РТИ наряду с инженерами-технологами по специальности «Технология резины» на должности технологов или мастеров производства работают специалисты других технологических, инженерных специальностей, а также по общей специальности «Химия».
Резина – промышленный полимерный материал
Введение

## Slide 5
Эластомерные материалы (резины) имеют существенное отличие от других полимерных материалов:
· по основному свойству – высокоэластичности, присущему только этому классу материалов, и обусловленному образованием сетчатой структуры во время процесса вулканизации;
· по своему составу. Резины – самый многокомпонентный промышленный материал (в составе резиновой смеси от 7 до 15 и более ингредиентов), в котором каждый ингредиент имеет свое определенное функциональное назначение в конечном материале – резине и отличный от других ингредиентов химический состав;
· сложной технологической схемой изготовления РТИ, где на каждой стадии требуется высококвалифицированный специалист именно по данному технологическому процессу (изготовление резиновых смесей, шприцевание, каландрование, дублирование заготовок, вулканизация и т.д.), так как технологическое оборудование на каждой стадии и требования к изготовляемым продуктам производства принципиально отличаются.
Резина – промышленный полимерный материал
Введение

## Slide 6: Эластомерные материалы
Часть 1
Резина – промышленный полимерный материал

## Slide 7
Введение
Часть 1. Эластомерные материалы
Модуль 1. Полимеры. Классификация полимеров
Модуль 2. Резина – сложная многокомпонентная система
Модуль 3. Эксплуатационные свойства резин
Модуль 4. Применение РТИ. Основные виды изделий
Модуль 5. Вулканизация – основная технологическая схема изготовления РТИ
Модуль 6. Деструкция полимеров
Контролирующие вопросы к части 1
Часть 2. Ингредиенты резиновых смесей и их функциональное назначение
Литература
Резина – промышленный полимерный материал
Содержание

## Slide 8: Полимеры. Классификация полимеров
Модуль 1
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Полимеры. Классификация полимеров

## Slide 9: Полимеры. Общие сведения
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Полимеры. Классификация полимеров

## Slide 10
Полимеры – высокомолекулярные соединения (ВМС), молекулы которых построены из большого числа повторяющихся структурных единиц (мономерных звеньев) одинаковых или разных, соединенных между собой химическими (или координационными) связями в длинные цепи.
Что такое полимеры?
молекула этилена,
мономер
фрагмент макромолекулы
полиэтилена
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Полимеры. Классификация полимеров

## Slide 11
Исходные низкомолекулярные соединения (НМС), из которых образуются полимеры в результате реакций полимеризации называются мономерами (моно – один).
Если макромолекулы построены только из звеньев одного типа, то полимер называется гомополимером. Если из разных – сополимером.
Что такое полимеры?
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Полимеры. Классификация полимеров

## Slide 12
Полимеризация - процесс образования макромолекул из мономеров (одинаковых или разных).
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Полимеры. Классификация полимеров

## Slide 13
Степень полимеризации n (m, х, у) - число мономерных звеньев в макромолекуле; характеризует молекулярную массу полимера.
Степень полимеризации n характеризует ММ полимера: n может составлять - сотни, тысячи единиц.
Мпол = nМзв
где Мпол – молекулярная масса полимера; Мзв – молекулярная масса повторяющегося (мономерного) звена.
Свойства полимера (физические и химические) не изменяются при добавлении или удалении одного или нескольких мономерных звеньев.
Олигомеры - соединения, построенные из повторяющихся мономерных единиц, при этом степень полимеризации невелика (олигос – немного), ММ ~ 103. При добавлении или удалении одного или нескольких мономерных звеньев свойства олигомера изменяются.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Полимеры. Классификация полимеров

## Slide 14
Структурная формула полимера - это строение мономерного звена, заключенное в скобки (круглые или квадратные) с указанием n.
гомополимер
этиленпропиленовый сополимер
Структурную формулу полимера еще изображают:
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Полимеры. Классификация полимеров

## Slide 15: Основные отличия ВМС от НМС
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Полимеры. Классификация полимеров

## Slide 16
1. Способны существовать только в конденсированном (твердом или жидком) состоянии.
2. Растворы полимеров (даже разбавленные) имеют вязкость намного выше, чем более концентрированные растворы НМС.
3. Растворение полимеров даже в термодинамически «хороших» растворителях проходит через стадию набухания.
4. Полимеры способны к пленко- и волокнообразованию.
5. Полимеры способны к развитию высокоэластической деформации, большой по величине и обратимой по своему характеру (каучуки).
6. Химические реакции полимеров носят сложный характер; протекают неравномерно по длине макромолекулы.
Основные отличия ВМС от НМС
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Полимеры. Классификация полимеров

## Slide 17: Классификация полимеров
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Полимеры. Классификация полимеров

## Slide 18
1. По происхождению
 Природные (натуральные) – полимеры, выделенные из сырья животного, растительного, микробиологического, минерального происхождения; образуются в ходе фото-, биосинтеза из простейших соединений под действием ферментов, света и других факторов;
 Искусственные – природные полимеры, подвергнутые, физической или биологи-ческой модификации;
 Синтетические – полимеры, полученные путем химического синтеза из молекул мономеров или путем полимераналогичных превращений в полимерах.
Классификация полимеров
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Полимеры. Классификация полимеров

## Slide 19
Природные полимеры
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Полимеры. Классификация полимеров

## Slide 20
Искусственные
полимеры
Синтетические
полимеры
Эпоксидная смола на основе бисфенола А и эпихлоргидрина
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Полимеры. Классификация полимеров

## Slide 21
2. По химическому строению (по типу атомов в молекуле):
Органические – это полиуглеводороды и их N, O, S, Hal-содержащие производные
Классификация полимеров
Неорганические – это полимеры двух типов:
а) с неорганической главной цепью;
б) построенные из атомов углерода, но не содержащие связей С-Н
Элементорганические – это полимеры, содержащие как органические, так и не органические группы
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Полимеры. Классификация полимеров

## Slide 22
3. По пространственному строению (по геометрии основной цепи)
Линейные
Разветвленные
Классификация полимеров
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Полимеры. Классификация полимеров

## Slide 23
Примеры линейных однотяжных и двутяжных полимеров
Линейные однотяжные - повторяющиеся звенья соединены последовательно:
а) виниловые полимеры б) циклоцепные полимеры
Линейные двутяжные - параллельные цепи соединены различным образом:
а) лестничные б) спирополимеры
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Полимеры. Классификация полимеров

## Slide 24
Примеры разветвленных полимеров
Статистический разветвленный ПЭНП образуется в условиях свободно-радикальной полимеризации
Гребнеобразный сополимер метакрилового ряда
Ароматический полифениленовый дендример
образуется в условиях контролируемого многоступенчатого синтеза
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Полимеры. Классификация полимеров

## Slide 25
Примеры сшитых полимеров
Вулканизованный полибутадиен
Отвержденная фенолформальдегидная смола
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Полимеры. Классификация полимеров

## Slide 26
4. По способу присоединения звеньев, определяющего порядок в основной цепи макромолекулы
Полимеры регулярного строения – полимеры, где звенья присоединены преимущественно одним способом, например “голова к хвосту”:
Классификация полимеров
Полимеры нерегулярного строения – полимеры, где звенья присоединены различными способами: “голова к хвосту”, “хвост к хвосту”, “голова к голове”:
Есть порядок в основной цепи макромолекулы
Порядок в основной цепи макромолекулы отсутствует
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Полимеры. Классификация полимеров

## Slide 27
5. Классификация полимеров регулярного строения по расположению заместителей в пространстве
Классификация полимеров
стереорегулярные (или тактические)
стереонерегулярные (не стереорегулярные или атактические)
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Полимеры. Классификация полимеров

## Slide 28
6. Классификация сополимеров по способу расположения звеньев различного строения
Классификация полимеров
Типы сополимеров:
Статистический -А-В-В-А-В-А-А-В-А-В-В-
Чередующийся -А-В-А-В-А-В-А-В-А-В-А-В-
(альтернантный)
Блочный -А-А-А-А-А-А-В-В-В-В-В-
Привитой -А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-
I I
(B)N (B)m
блок-сополимера типа СБС
(стирол-бутадиен-стирол)
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Полимеры. Классификация полимеров

## Slide 29
7. По назначению
Классификация полимеров
Область применения полимеров определяется способностью к обратимой высокоэластической деформации.
Различают:
Эластомеры (до 1000 %) – резины для шин и РТИ;
Термопласты, реактопласты (~ 1%) – пластмассы (композиты) конструкционного и функционального назначения;
Волокнообразующие полимеры (менее 1%) – волокна для текстильных изделий.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Полимеры. Классификация полимеров

## Slide 30: Резина – сложная многокомпонентная система
Модуль 2
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Резина – сложная многокомпонентная система

## Slide 31: Резина. Общие сведения
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Резина – сложная многокомпонентная система

## Slide 32
Резина – сложная многокомпонентная система, свойства которой определяются составом и свойствами компонентов, условиями проведения технологических процессов. Резиновая смесь для сложного изделия содержит 12–18 компонентов.
Уникальность резины заключается в ее основном свойстве – эластичности, т.е. в способности развивать значительные высокоэластические деформации (до ~1000%) при воздействии малых нагрузок, запасать или рассеивать большое количество энергии. Этим свойством резина обязана двум главным компонентам своего состава: высокомолекулярной (полимерной) основе и вулканизующему агенту, вступающему при определенных условиях в химическую реакцию с полимерной основой.
В результате такой реакции, которая называется реакцией вулканизации, образуется «сшитая» пространственная структура; при этом утрачиваются пластичность и растворимость, характерные для «сырой», т. е. невулканизованной резиновой смеси, и приобретаются другие свойства, присущие вулканизованной резине: высокая эластичность в широком интервале температур, твердость, прочностные и динамические свойства.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Резина – сложная многокомпонентная система

## Slide 33
Основой всякой резины служит каучук натуральный (НК) или синтетический (СК), который и определяет основные свойства резинового материала. Подавляющее большинство каучуков является непредельными, высокополимерными (карбоцепными) соединениями с двойной химической связью между углеродными атомами в элементарных звеньях макромолекулы. (Некоторые каучуки получают на основе насыщенных линейных полимеров).
Молекулярная масса каучуков обычно лежит в интервале 400000—450000. Структура макромолекул линейная или слаборазветвленная и состоит из отдельных звеньев, которые имеют тенденцию свернуться в клубок, занять минимальный объем, но этому препятствуют силы межмолекулярного взаимодействия, поэтому молекулы каучука извилистые (зигзагообразные). Такая форма молекул и является причиной исключительно высокой эластичности каучука (под небольшой нагрузкой происходит выпрямление молекул, изменяется их конформация). По свойствам каучуки напоминают термопластичные полимеры. Наличие в молекулах каучука непредельных связей позволяет при определенных условиях переводить его в термостабильное состояние. Для этого по месту двойной связи присоединяется двухвалентная сера (или другое вещество), которая образует в поперечном направлении как бы «мостики» между нитевидными молекулами каучука, в результате чего получается пространственно-сетчатая структура, присущая резине (вулканизату).
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Резина – сложная многокомпонентная система

## Slide 34: Высокоэластичность – основное свойство резин
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Резина – сложная многокомпонентная система

## Slide 35
Эластомеры (каучуки) – полимеры, обладающие в температурном интервале от -60 до 250 °C высокоэластическими свойствами, т. е. способностью к большим обратимым деформациям (ВЭД) под действием малой нагрузки.
Характеристика основных групп полимеров
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Резина – сложная многокомпонентная система

## Slide 36
Кроме высокоэластичной деформации (ВЭД) макромолекулы каучуков способны к необратимой деформации течения (пластической деформации), т.е. к перемещению относительно друг друга под действием механической нагрузки или повышенных температур. Для готовых изделий течение неприемлемо.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Резина – сложная многокомпонентная система

## Slide 37: Натуральный каучук
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Резина – сложная многокомпонентная система

## Slide 38
Натуральный каучук (НК) – полимер растительного происхождения, образуется в различных тканях каучуконосных растений (кора, стебли, корни, листья) в ходе многостадийного биохимического синтеза, катализируемого ферментами.
Промышленное значение имеют деревья, которые накапливают каучук в составе млечного сока коры деревьев в сравнительно большом количестве и легко его отдают. Важнейшее значение имеет бразильская гевея, дающая 95 % мирового производства НК.
Производство натурального каучука
Млечный сок (латекс) – это дисперсная система т/ж, в которой содержится: 65–70 % воды, 25–30 % НК, 1–2 % белков, 1 % минералов.
Макромолекулы находятся в виде глобул от 15 нм до 3 мкм, стабилизированных белками.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Резина – сложная многокомпонентная система

## Slide 39
Латекс добывается путем вырубания V-образного клина в стволе дерева и сбора млечного сока в специальные коллекторы.
Термин "каучук" как раз связан с процессом добывания НК:
("кау" — дерево, "учу" — течь, плакать).
Собранный латекс сливают в большой поддон, где при отстаивании глобулы НК коагулируют (объединяются), превращаясь в плотную резиновую массу.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Резина – сложная многокомпонентная система

## Slide 40
Резиновую массу пропускают через пресс для удаления воды. В результате получают брикет резины, который затем высушивается при высоких температурах, резиновая масса при этом приобретает более темный цвет.
По данным химического и структурного анализа: макромолекулы НК состоят из изопентеновых группировок, присоединенных способом 1, 4 (г-х) (98 %), двойные связи имеют цис-конфигурацию; 2 % звеньев присоединены способом 3, 4. Благодаря такой микроструктуре НК – линейный полимер стереорегулярного строения, синдиотактический:
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Резина – сложная многокомпонентная система

## Slide 41
Эксплуатационные
свойства резин
Модуль 3
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Эксплуатационные свойства резин

## Slide 42
Описание
Морозостойкость
Способность резин сохранять эксплуатационные свойства при пониженной температуре. Связана с процессами стеклования (отвердевания) и кристаллизации при низких температурах. Из-за комплексного влияния низких температур на эксплуатационные свойства резины существует многочисленные методы оценки этого свойства.
Предельной характеристикой морозостойкости является Тс – температура стеклования, ниже которой резина преображает свойства твердого тела, самым нежелательным из которых для резины является хрупкость.
Обычно морозостойкость оценивают по температурному пределу резин сохранять эксплуатационные хрупкости Тхр, по жесткости, способности к эластичному восстановлению и др. характеристикам резины в интервале пониженных температур.
Эксплуатационные свойства резин
Свойства
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Эксплуатационные свойства резин

## Slide 43
Описание
Термическая стойкость (теплостойкость, температуро-стойкость)
Термическая стойкость характеризует способность резины сопротивляться термическому (тепловому) старению – т.е. сохранять эксплуатационные свойства, изменения которых обусловлено необратимыми процессами в резине при повышенных температурах. Термостойкость определяет максимальную температуру и продолжительность эксплуатации резины.
Термическая стойкость также зависит от среды и условий эксплуатации. Термическая стойкость связана с процессами окисления и разрушением молекулярной структуры каучука.
Термическая стойкость имеет смысл только применительно к определенной физической характеристике резины: прочности, релаксации напряжения и т.п. и к среде эксплуатации. В отличие от термической стойкости – температуростойкость связана с обратимыми изменениями в структуре резины при повышенных температурах.
Эксплуатационные свойства резин
Свойства
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Эксплуатационные свойства резин

## Slide 44
Свойства
Маслобензостойкость
Описание
Характеризует способность резины противостоять воздействию продуктов нефтепереработки, в результате которого происходит изменение плотности резины (набухание, в том числе неравномерное), вымывание (растворение) из неё различных ингредиентов и как следствие – потеря важных механических свойств.
Обычно маслобензостойкость присутствует в комплексе с теплостойкостью.
Эксплуатационные свойства резин
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Эксплуатационные свойства резин

## Slide 45
Свойства
Твердость
Описание
Для резины твердость определяется по Шору А (от 0 до 100) и заключается в измерении сопротивления резины погружению в нее индентора (тонкого подпружиненного стержня).
Губки (оценочно, так как для них применяется характеристика плотности) имеют твердость по Шору А менее 30, мягкие резины имеют твердость по Шору А менее 50, средней твердости – 50-75, твердые – 76-86, очень твердые – более 88, абсолютно твердое тело имеет твердость 100 ед. по Шору А.
Эксплуатационные свойства резин
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Эксплуатационные свойства резин

## Slide 46
Свойства
Атмосферостойкость
Описание
Способность резин выдерживать в течение длительного времени действие климатических факторов в процессе климатического старения без значительного изменения внешнего вида и технических свойств.
К климатическим факторам относят температуру, влажность и давление воздуха, солнечное излучение, дождь, ветер, пыль, смены температуры, соляной туман, иней, содержание в воздухе коррозионных агентов и озона.
Эксплуатационные свойства резин
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Эксплуатационные свойства резин

## Slide 47
Свойства
Водостойкость, пароводостойкость
Описание
Стойкость резин к воздействию воды (в т.ч. кипящей и перегретой) и пара. Воздействие воды на резинотехнические изделия приводит к вымыванию стабилизаторов и защитных веществ, что ускоряет последующие процессы старения. Кипящая вода и пар, помимо этого, ускоряют процессы старения и термоокисления резины.
Пароводостойкость достигается подбором марки каучука, вулканизующей группы и введением в рецептуру резиновой смеси специальных компонентов. Пароводостойкость - особо важная характеристика для тонкостенных РТИ, работающих одновременно в контакте с водой и воздухом. Лучшая пароводостойскость у резин на основе ЭПК (этиленпропиленового каучука).
Эксплуатационные свойства резин
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Эксплуатационные свойства резин

## Slide 48
Описание
Стойкость к воздействию вакуума
Способность резин сохранять свойства и работоспособность в вакууме (или при давлениях значительно ниже атмосферных). Характеризуется газовыделением и газопроницаемостью резин. Газовыделение (испарение компонентов резины) приводит к изменению свойств резины, а также к нежелательным эффектам для уплотняемого оборудования из-за конденсации продуктов испарения.
Обычно срок службы уплотнений «вакуум-воздух» меньше, чем уплотнений «воздух-воздух», так как вакуум способствует ускорению окисления из-за более интенсивной «прокачки» воздуха через резину.
Эксплуатационные свойства резин
Свойства
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Эксплуатационные свойства резин

## Slide 49
Свойства
Газопроницаемость
Описание
Свойство резинотехнического изделия, работающего на границе двух сред пропускать через свою поверхность определенное количество газа (пара). Характеризуется количеством газа в 1 см3, проходящего через мембрану толщиной 1 см и площадью 1 см2, при разности давления 1 атм.
Газопроницаемость связана с процессами растворения газа (пара) в резине на одной стороне уплотняемой среды и последующего испарения с другой стороны. Зависит от марки каучука, температуры и состава уплотняемой среды.
Эксплуатационные свойства резин
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Эксплуатационные свойства резин

## Slide 50
Свойства
Стойкость к взрывной декомпрессии (кессонному эффекту)
Описание
Стойкость к образованию пор, трещин, вздутий, других внутренних или внешних эффектов в резиновых изделиях после быстрого (от ~0,5 МПа/мин) сброса высокого давления газа. Возникают из-за предварительного поглощения резиной сжатого газа, который при резком сбросе давления не успевают покинуть её. Эффект проявляется при давлениях выше 10 МПа. Опасен из-за возможности внутренних (невидимых) повреждений в резинотехнических изделиях.
Стойкость к кессонному эффекту достигается подбором резин с высокой плотностью/твердостью и выбором наполнителей. Немаловажное значение имеет и показатель относительного удлинения при разрыве – чем больше, тем лучше.
Эксплуатационные свойства резин
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Эксплуатационные свойства резин

## Slide 51
Свойства
Огнестойкость
Описание
При температуре выше 200 °С большинство резин начинают подвергаться термическому разложению, в процессе которого выделяются горючие газы, а компоненты резиновой смеси вступают в экзотермические реакции с кислородом. При температуре более 600 °С резина начинает гореть самостоятельно.
Огнестойкость резины характеризуется температурой воспламенения, самовоспламенения (самостоятельного горения) и интенсивностью горения, а также составом продуктов горения. Огнестойкость прежде всего достигается выбором марки каучука и добавлением в резиновые смеси дополнительных ингредиентов, которые подавляют процесс горения (тления) резины, в т.ч. и без доступа кислорода, увеличением негорючих продуктов в составе продуктов термического разложения резины и другими рецептурными и технологическими решениями. В частности, некоторые марки резин на основе фторкаучуков вообще негорючи, в т.ч. и в атмосфере чистого кислорода.
Эксплуатационные свойства резин
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Эксплуатационные свойства резин

## Slide 52
Свойства
Светостойкость
Описание
Способность резин выдерживать длительное воздействие света без заметного изменения внешнего вида и технических свойств. Под действием солнечного света в поверхностном слое РТИ происходят фотохимические реакции и ускоряются процессы озонного старения.
Для усиления светостойкости в резиновые смеси добавляют светостабилизаторы и антиоксиданты.
Эксплуатационные свойства резин
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Эксплуатационные свойства резин

## Slide 53
Свойства
Износостойкость
Описание
Свойство резины противостоять разрушению и отделению внешнего слоя при наличии поверхностного трения (в т.ч. в комплексе с другими воздействиями окружающей среды). Различают износостойкость к механическому, коррозионно-механическому воздействию, к абразивному, эрозионному, гидро- и газоабразивному воздействию.
Отдельно стоит стойкость к усталостному износу при многократных деформациях.
Износостойкость – важная характеристика для резиновых изделий, служащих в качестве уплотнений подвижных соединений, конвейерных лент, трубопроводов, виброизоляторов и т.п.
Эксплуатационные свойства резин
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Эксплуатационные свойства резин

## Slide 54
Свойства
Коррозионную агрессивность
Описание
Химическая стойкость к действию бензина, масел, щелочей, кислот и др. химически активных веществ, при взаимодействии с которыми происходит необратимое изменение химической структуры полимера и вулканизационной сетки, вплоть до её разрушения. Может снижаться при одновременном действии химически активной среды и механическом воздействии.
Химическая стойкость определяется к конкретному классу химически активных веществ. Для некоторых видов каучуков (резин) вода также является химически активным веществом.
Эксплуатационные свойства резин
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Эксплуатационные свойства резин

## Slide 55
Свойства
Адгезия к металлам или тканям
Описание
Представляет большое значение для характеристики резинометаллических и резинотканевых изделий. Характеризуется прочностью связи резин с металлами и др. материалами.
Улучшение адгезии достигается введением в резины смеси модификаторов адгезии и применением дополнительных технологических и рецептурных решений.
Эксплуатационные свойства резин
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Эксплуатационные свойства резин

## Slide 56: Применение резино-технических изделий. Основные виды изделий
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Применение резино-технических изделий. Основные виды изделий
Модуль 4

## Slide 57: Применение резино-технических изделий
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Применение резино-технических изделий. Основные виды изделий

## Slide 58
Резинотехнические изделия получили самое широкое распространение в различных отраслях народного хозяйства. Можно сказать, что РТИ являются одним из самых востребованных видов запчастей и комплектующих. Ассортимент резиновых изделий исчисляется в настоящее время десятками тысяч наименований. Основное применение резина находит в производстве шин. Чем выше уровень развития техники, тем больше в ней применяются резиновые изделия.
Кроме шин, в автомобиле насчитывается около 200 самых различных резиновых деталей: шланги, ремни, прокладки, втулки, муфты, буфера, мембраны, манжеты и т.д.
Применение РТИ
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Применение резино-технических изделий. Основные виды изделий

## Slide 59
Применение РТИ
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Применение резино-технических изделий. Основные виды изделий

## Slide 60: Основные виды изделий из резины
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Применение резино-технических изделий. Основные виды изделий

## Slide 61
Транспортёрные ленты
Транспортёрная лента представляет собой гибкий замкнутый элемент транспортирующей установки для перемещения груза, выполненного из слоев эластомерного материала и передающего тяговое усилие от приводного барабана силового каркаса, состоящего из тканевых прокладок или системы тросов.
В зависимости от назначения транспортирующей установки и особенностей ее конструкции различают конвейерные, элеваторные, гусеничные и эскалаторные ленты.
Эксплуатационные свойства резин
Пневматическая шина представляет собой упругую оболочку, основными конструкционными элементами которой являются каркас, брекер, протектор, боковины, борт, бортовые кольца. Внутренняя полость шины герметизируется слоем специальной резины и резиновой камерой.
Различают шины для легковых автомобилей, грузовых, автобусов, внедорожных транспортных средств, тракторов, комбайнов, индустриальных, шахтных машин, мотоциклов, велосипедов, для использования в авиации, для других специальных областей применения.
Шины
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Применение резино-технических изделий. Основные виды изделий

## Slide 62
Амортизирующие детали, виброизоляторы
Транспортёрная лента представляет собой гибкий замкнутый элемент транспортирующей установки для перемещения груза, выполненного из слоев эластомерного материала и передающего тяговое усилие от приводного барабана силового каркаса, состоящего из тканевых прокладок или системы тросов.
В зависимости от назначения транспортирующей установки и особенностей ее конструкции различают конвейерные, элеваторные, гусеничные и эскалаторные ленты.
Эксплуатационные свойства резин
Ременные приводы служат для передачи энергии вращения через гибкую связь от шкивов двигателей к исполнительным органам. Классический приводной ремень представляет собой замкнутую в кольцо эластомерную конструкцию с определенной формой сечения.
В зависимости от условий эксплуатации используют ремни различных типов: клиновые, плоские, поликлиновые, многоручьевые, синхронные, шестигранные, круглого сечения, специальные.
Приводные ремни
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Применение резино-технических изделий. Основные виды изделий

## Slide 63
Эксплуатационные свойства резин
Под уплотнением понимают создание непроницаемости (герметичности) в соединениях деталей машин, разделяющих полости или пространства, заполненные различными или однородными жидкостями или газообразными средами, различающимися давлением, создаваемым в разделяемых объемах.
Основными типами резиновых уплотнений с учетом их функционального назначения в узлах и агрегатах машин являются: резиновые уплотнители неподвижных соединений, с возвратно-поступательным, вращательным движениям, а также выполняющая функцию командно-регулирующих устройств, уплотнительные кольца различного сечения, армированные манжеты, мембраны, клапаны и т.д.
Уплотнения
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Применение резино-технических изделий. Основные виды изделий

## Slide 64
Изделия для защиты органов дыхания
Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) применяются для предотвращения или снижения уровня воздействия на человека вредных для здоровья и опасных для жизни факторов.
Изделия для защиты органов дыхания и зрения: лицевые части фильтрующих, изолирующих противогазов, полумаски для респираторов, маски и полумаски для летного состава, загубники для самоспасателей, защитные очки, дыхательные мешки, прочие РТИ для СИЗ.
Эксплуатационные свойства резин
Рукава представляют собой длинномерные цилиндрические полые изделия, которые обладают гибкостью. Их применяют в качестве гибких коммуникаций, переходов и эластичных вставок в составе разнообразных узлов машин, механизмов и систем.
Основные виды рукавов: напорные, всасывающие, напорно-всасывающие и комбинированные рукава.
Рукавные изделия
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Применение резино-технических изделий. Основные виды изделий

## Slide 65
Эластомерно-тканевые материалы
Эластомерно-тканевые материалы (ЭТМ) представляют собой эластичные композиционные материалы, в которых матрица из эластомера армирована материалом на основе волокон.
Армирующий материал применяется в виде ткани, корда, мононити, нетканого полотна, рубленых нитей и т.д. Типичным представителем является прорезиненная ткань.
Эксплуатационные свойства резин
Для изготовления защитных костюмов применяют ткани и нетканые материалы, покрытые с одной или двух сторон термопластами и эластомерами, придающими им устойчивость к действию кислот, масел, нефтепродуктов, воды. Защитные материалы должны отвечать эксплуатационным, гигиеническим и эстетическим требованиям.
Подразделяются материалы на три группы: материалы для защиты от химически опасных веществ, от термических поражающих факторов, от термических поражающих факторов и химически опасных веществ.
Изделия для защиты кожи
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Применение резино-технических изделий. Основные виды изделий

## Slide 66
Обувь из эластомеров
Резиновая обувь: галоши, сапожки
Эксплуатационные свойства резин
Мягкие оболоченные конструкции, часто называемые надувными, пневматическими или предварительно напряженными, представляют собой легкие и гибкие оболочки из тканей с эластомерным покрытием, находящиеся в напряженном состоянии за счет воздействия на оболочку внутреннего давления газа, жидкости или другой текучей среды, а также механических сил.
Основные группы мягких оболоченных конструкций: воздухоплавательные, пневматические строительные, конструкции , надувные лодки, резервуары и емкости, герметизирующие устройства, эластичные механизмы, радиотехнические конструкции, технологическая оснастка, надувные изделия для спорта и отдыха и многое другое.
Мягкие оболоченные конструкции
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Применение резино-технических изделий. Основные виды изделий

## Slide 67
Эксплуатационные свойства резин
Используют при проведении лечебных и диагностических процедур, для укупорки лекарственных препаратов, а также в качестве комплектующих деталей медицинских приборов, аппаратов и оборудования.
Классификация РТИ медицинского назначения: изделия для внутреннего протезирования, изделия, контактирующие с кровью, фармацевтические изделия, для гастроэнтерологии, урологии, акушерства и анестезиологии, комплектующие детали к наркозно-дыхательной аппаратуре.
Изделия медицинского назначения
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Применение резино-технических изделий. Основные виды изделий

## Slide 68
Эксплуатационные свойства резин
К латексным изделиям относятся:
1. Пенорезина представляет собой изотропный, эластичный пеноматериал с сообщающимися порами, основу твердой фазы которого составляет эластомер.
Основные виды изделий из пенорезины: формовые изделия для промышленного, сельскохозяйственного, транспортного машиностроения (сидения, спинки транспортов), для мебельной промышленности (элементы мебели), формовые перфорированные блоки (матрацы, мягкие элементы мебели), неформовые пластины (амортизационные прокладки, обувные стельки, тепло- и звукоизоляционные материалы).
2. Латексные маканые изделия – изготавливают путем макания форм, имеющих конфигурацию изделий, в смесь латекса с необходимыми ингредиентами с последующей сушкой и вулканизацией отложившегося на форме слоя полимера. Маканые изделия используют как средства индивидуальной защиты рук, изделия медицинского и санитарно-гигиенического назначения, изделия технического, культурно-бытового назначения.
3. Изделия, получаемые методом экструзии латексных смесей – латексные нити, трубки.
Латексные изделия
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Применение резино-технических изделий. Основные виды изделий

## Slide 69: Вулканизация. Основная технологическая схема изготовления резино-технических изделий
Модуль 5
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизация. Основная технологическая схема изготовления РТИ

## Slide 70: Вулканизация. Основная технологическая стадия
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизация. Основная технологическая схема изготовления РТИ

## Slide 71
Вулканизация резиновых смесей является главной технологической операцией, в результате которой образуются вулканизаты, обладающие повышенными прочностными свойствами, высокой эластичностью, твердостью, износостойкостью и другими эксплуатационными свойствами.
Сущность процесса вулканизации заключается в сложных физико-химических процессах, протекающих при определенных температурных режимах за счет присутствия в смесях вулканизующей группы, в результате которых макромолекулы каучука соединяются (сшиваются) силами главных валентностей с образованием единой трехмерной пространственной структуры, определяющей комплекс физико-механических показателей вулканизата.
Степень сшивания каучука, или степень вулканизации - количество попереч-ных связей, образующихся при вулканизации.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизация. Основная технологическая схема изготовления РТИ

## Slide 72
Серная, холодная или горячая вулканизация
- Перекисная вулканизация
- Вулканизация бессерными вулканизующими агентами
- Радиационная вулканизация
Неолефиновые полимеры (насыщенные полиорганосилоксаны, хлорсульфированный полиэтилен, полиэфиры) можно вулканизовать только перекисями или действием радиации.
Основные способы вулканизации
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизация. Основная технологическая схема изготовления РТИ

## Slide 73
Элементарная сера образует несколько аллотропных модификаций. Наиболее распространена устойчивая при обычных температурах ά-форма – прозрачные желтые кристаллы ромбической системы.
Стабильная элементарная ромбическая сера при обычных условиях существует в виде кольца S8.
Энергия связей S-S в кольце 243-260 кДж/моль (58-62 ккал/моль). Выше 140 °С наблюдается термический распад этих связей. Раскрытие кольца серы и перевод ее в реакционноспособную форму могут быть осуществлен также при взаимодействии ее с электрофильными и нуклеофильными реагентами и свободными радикалами с образованием соответственно катионов, анионов и пертиильных радикалов.
Серная вулканизация
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизация. Основная технологическая схема изготовления РТИ

## Slide 74
Вулканизующий агент – сера. Нагревание при 130-160 °С.
Основная часть серы присоединяется в виде внутримолекулярных полисульфидов.
Горячая серная вулканизация
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизация. Основная технологическая схема изготовления РТИ

## Slide 75
Вулканизующий агент – хлористая сера. При комнатной температуре. Обработка изделий в течение нескольких минут 2-3%-ным раствором хлористой серы в сероуглероде либо в четыреххлористом углероде.
При холодной вулканизации в состав резиновой смеси сера не вводится.
Холодная серная вулканизация
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизация. Основная технологическая схема изготовления РТИ

## Slide 76
При вулканизации не вся сера химически присоединяется к каучуку, ее небольшое количество остается в свободном состоянии и может быть извлечено из вулканизата путем экстракции.
Серу, содержащуюся в вулканизате, подразделяют на связанную (S связ.) и свободную (S своб.). Сумма свободной и связанной серы называется общей серой.
Общую серу в резине определяют путем количественного химического анализа, свободную серу определяют путем экстракции ацетоном с последующим окислением ее в S02, химически связанная сера может быть определена по разности
S об. - S своб. = S связ.
Современные мягкие эластичные сорта резины содержат связанной сера около 1,5-3,0 %, считая от массы каучука. При значительном количестве серы (более 5 %) присоединение ее к каучуку происходит с постоянной скоростью, зависящей от температуры и от содержания общей серы в смеси. С повышением температуры и содержания общей серы скорость присоединения увеличивается.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизация. Основная технологическая схема изготовления РТИ

## Slide 77
Образование поперечных связей всегда сопровождается побочными процессами, ведущими к изменению структуры макромолекул каучука: цис- и транс -изомеризации, миграции двойной связи, исчезновению и образованию двойных связей, циклизации и модификации макромолекул вследствие присоединения к ним продуктов распада вулканизующих агентов.
Существенное влияние на структуру вулканизационной сетки оказывает протекающий одновременно со структурированием процесс деструкции молекулярных цепей и возникающих поперечных связей.
Одновременное протекание деструкции и структурирования – причина существования оптимума вулканизации. Деструкция макромолекул вызывается термоокислительным и тепловым воздействиями. Глубина деструкции зависит от структуры углеводорода каучука.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизация. Основная технологическая схема изготовления РТИ

## Slide 78
В натуральном и синтетическом изопреновом каучуках деструкция протекает в большей степени, чем при вулканизации бутадиеновых и бутадиен-стирольных каучуков. Это связано с наличием у первых третичных атомов углерода, приводящих к стабилизации макрорадикалов в результате диспропорционирования.
Наиболее значительно протекание побочных реакций при вулканизации каучука серой без ускорителей. В этом случае на образование поперечных связей идет только около 5 % от введенной серы, а остальная часть серы присоединяется с образованием циклических сульфидов типа тиоциклопентаповых или тиоциклогексановых.
При серной вулканизации в присутствии ускорителей и активаторов побочные реакции в значительной степени подавляются. При этом увеличивается доля серы, участвующей и образовании поперечных связей, особенно при использовании так называемых эффективных вулканизующих систем, в которых соотношение ускоритель: сера (по массе) больше, чем в обычных систем.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизация. Основная технологическая схема изготовления РТИ

## Slide 79
Этот метод вулканизации осуществляется нагреванием каучука с органическими перекисями. Наиболее эффективны трет-алкил-(трет-аралкил)перекиси. Они при нагревании распадаются по нецепной свободно-радикальной реакции. Распад перекиси и сшивание каучуков – реакции первого порядка.
Образование поперечных связей и уменьшение количества перекиси – процессы, протекающие с одинаковыми скоростями. Вулканизация перекисью кумила имеет промышленное применение.
1 стадия – термический распад перекиси на свободные радикалы.
2 стадия – образующиеся свободные радикалы отрывают α-метиленовый водород от макромолекул каучука. Макрорадикалы взаимодействуют друг с другом, образуя вулканизационную сетку, состоящую из диалкенильных связей С—С и некоторого количества циклических структур в непосредственном соседстве с поперечной связью.
Изменения структуры главной цепи в местах, удаленных от поперечных связей, и деструкция протекают в небольшой степени.
Вулканизация насыщенных каучуков (диметилсилоксановых, этиленпропиленовых, фторкаучуков) протекает путем акцептирования водорода кумильным и метильным радикалами от метильных групп с последующим образованием поперечных связей при взаимодействии двух макрорадикалов.
Перекисная вулканизация
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизация. Основная технологическая схема изготовления РТИ

## Slide 80
Вулканизация синтетическими смолами. Широкое распространение получила вулканизация бутилкаучука алкилфеноло-формальдегидными смолами.
Вулканизация дималеимидами. Для высокотемпературной (160-190 °С) вулканизации некоторых каучуков (синтетического изопренового, этилен-пропиленового) представляет интерес бессерный метод с помощью дималеимидов.
Осуществляют в присутствии инициаторов, в качестве которых используют вещества, распадающиеся на свободные радикалы (органические перекиси, дисульфиды, тиурамы) или под действием ионизирующих излучений.
При использовании инициаторов образуются макрорадикалы, которые взаимодействуют с дималеинимидами по двойной связи.
Вулканизация бессерными вулканизующими агентами
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизация. Основная технологическая схема изготовления РТИ

## Slide 81
Каучуки, содержащие в макромолекулах функциональные группы, могут вулканизоваться в результате взаимодействия этих групп с дифункциональными веществами. Функциональные группы могут присутствовать в исходной макромолекуле каучука (карбоксилатиого, хлоропренового, уретанового, винилпиридинового) или быть введены в макромолекулу с помощью вулканизующих агентов.
Поперечные связи в карбоксилатных каучуках могут быть образованы реакцией карбоксильных групп с окислами и гидроокисями металлов с ди- и полиэпоксидами, полиаминами, дигуанидинами, пиперазином, гидразином и диизоцианатами.
При использовании дифункциональпых вулканизующих агентов поперечные связи образуются в результате реакции их с функциональными группами полимера.
Вулканизация винилпиридиновых каучуков осуществляется путем реакции пиридиновых колец с кислотами и солями металлов. С галогенидами металлов образуются комплексные соединения. Комплексообразование приводит к получению вулканизатов с координационными поперечными связями.
Вулканизация каучуков, содержащих функциональные группы
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизация. Основная технологическая схема изготовления РТИ

## Slide 82
Излучения высокой энергии обычно создаются быстрыми электронами, β- и α-частицами, нейтронами, ренгеновскими лучами, γ-излучением радиоактивного кобальта.
Под действием ионизирующих излучений углеводородные полимеры подвергаются деструкции или образуют пространственную сетку, причем эти процессы сопровождаются выделением водорода. Большинство эластомеров при действии радиации подвергается структурированию. Эффекты, вызванные излучениями различного типа, принципиально одинаковы. Радиационная вулканизация может производится без нагревания и в отсутствии вулканизующих агентов.
Методы бессерной и радиационной вулканизации позволяют получать резины, обладающие высокой термической и химической стойкостью.
Радиационная вулканизация
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизация. Основная технологическая схема изготовления РТИ

## Slide 83
Пространственная структура зависит от большого количества факторов.
Определяющие факторы:
Состав резиновой смеси.
Условия проведения вулканизации (температура, продолжительность, давление на пресс-форму).
На гидравлических прессах с электрообогревом:
- температура вулканизации составляет 143-180 °С.
- удельное давление на плиту при вулканизации в гидропрессах для мягких смесей равно 2-5 МПа, для жестких – 7-10 МПа.
Продолжительность вулканизации при заданной температуре процесса должна соответствовать оптимуму.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизация. Основная технологическая схема изготовления РТИ

## Slide 84
При выборе вулканизационной среды необходимо знать теплофизические свойства и их влияние на свойства резиновых смесей и резин.
Теплоносители:
• Насыщенный водяной пар;
• Перегретая вода (используют, когда нет возможности использовать пар, а также для создания давления внутри пресс-форм);
• Электронагрев (применяется при высокотемпературной вулканизации)
Т = 180-220 °С;
• Горячий воздух (применяется ограниченно, потому что при контакте с горячим воздухом происходит окисление каучуков, горячий воздух обладает низкой теплоемкостью (энтальпией) коэффициент теплоотдачи от горячего воздуха).
Вулканизационная среда
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизация. Основная технологическая схема изготовления РТИ

## Slide 85
На получение высококачественных резиновых деталей с необходимыми физико-механическими свойствами большое влияние оказывают конструкция и материал вулканизационной формы.
Правильно спроектированная и изготовленная форма должна обеспечивать:
получение резиновых и резино-металлических деталей заданной конфигурации и размеров;
быстрое и полное заполнение полости формы резиновой смесью;
быструю и удобную сборку и разборку формы, закладку заготовки, выемку вулканизованного изделия и очистку формы;
прием выпрессовок и легкое удаление заусенцев, не нарушающее рабочих кромок и поверхностей резиновой детали.
вулканизационные формы изготовляются обычно из углеродистых сталей.
Применение легированных сталей диктуется их стойкостью против коррозии, которая может иметь место под влиянием химически активных ингредиентов, входящих в состав резиновой смеси, или от атмосферного воздействия. Для получения резиновых деталей с чистыми и гладкими поверхностями внутренние полости пресс-форм должны быть хорошо обработаны и отшлифованы. С целью повышения качества резиновых деталей и увеличения сроков службы пресс-форм их рабочие поверхности хромируются.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизация. Основная технологическая схема изготовления РТИ

## Slide 86
В формах для прессования (пресс-формах) получают изделия массой от нескольких граммов до 5-10 килограмм, простой и сложной конфигурации, с металлической арматурой, мало- и крупногабаритные, плоские и объемные, т.е. очень разнообразные.
Пресс-формы должны обеспечить:
перевод массы в вязкотекучее состояние;
деформирование массы и придание ей требуемой конфигурации (соответствующей полости, образующейся в замкнутой форме);
фиксацию этой конфигурации, т.е. изделия; извлечение, удаление отпрессованного изделия из рабочей зоны.
Технологические процессы изготовления и материалы
формообразующих деталей пресс-форм
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизация. Основная технологическая схема изготовления РТИ

## Slide 87
Основные виды вулканизационного оборудования
Вулканизационные котлы
Вулканизационные пресса
Автоклав-пресса
Специальные виды вулканизационного оборудования
Индивидуальные вулканизаторы для покрышек и камер
Форматоры-вулканизаторы покрышек
Автоклав-прессы для вулканизации покрышек
Вулканизационные прессы для транспортерных лент и плоских приводных ремней
Вулканизационные прессы для клиновых ремней
Камерные вулканизаторы для прорезиненных тканей
Барабанные вулканизаторы для плоских приводных ремней, транспортерных лент и резиновых листов
Камерные вулканизационные агрегаты для производства изделий (игрушек, мячей)
Карусельные пресс-автоматы для формовых изделий
Непрерывные вулканизаторы неформовых изделий
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизация. Основная технологическая схема изготовления РТИ

## Slide 88
Форматор – вулканизатор для покрышек
Автоклавы
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизация. Основная технологическая схема изготовления РТИ

## Slide 89
Структурными параметрами, определяющими свойства вулканизата, являются:
а) плотность поперечных связей или длина молекулярных цепей между узлами вулканизационной сетки;
б) химический состав и распределение поперечных связей;
в) различие в исходной молекулярной массы каучука и образованной сшитой резины;
г) структура полимерной цепи, входящей в вулканизационную сетку.
Зависимость свойств вулканизатов от их структуры
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизация. Основная технологическая схема изготовления РТИ

## Slide 90
С увеличением степени сшивания твердость вулканизата монотонно повышается.
Зависимость прочности вулканизата при растяжении от плотности поперечных связей проходит через максимум, что объясняется повышением прочности при увеличении числа цепей сетки, поддерживающих напряжение.
3. При увеличении степени вулканизации относительное и остаточное удлинение уменьшается, асимптотически приближаясь к некоторому малому значению. Между эластичностью и степенью сшивания наблюдается зависимость, которая в области мягких резин описывается уравнением:
W = ½ ρRTMc-1 (λ12 + λ22 + λ32 - 3)
где W – модуль эластичности, ρ – плотность вулканизата, R – газовая постоянная, T – абсолютная температура, Mс – молекулярная масса участка цепи между узлами вулканизационной сетки, λ1 ,λ2, λ3 – отношение длины растянутого образца к длине нерастянутого образца по трем координатам.
Изменение свойств каучука при вулканизации
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизация. Основная технологическая схема изготовления РТИ

## Slide 91
4. При увеличении степени сшивания наблюдается повышение способности вулканизатов проявлять высокоэластические свойства при пониженных температурах. Однако морозостойкость от степени вулканизации зависит незначительно.
5. С увеличением степени сшивания уменьшается способность вулканизата набухать в органических растворителях. Между степенью сшивания и набухаемостью вулканизата наблюдается определенная зависимость, в соответствии с которой по равновесному набуханию определяют число поперечных связей.
6. Способность к диффузии газов в эластомерах с увеличением степени сшивания несколько снижается.
7. Теплостойкость не имеет прямой зависимости от степени сшивания, этот показатель больше зависит от химического состава поперечных связей.
8. При вулканизации сильно меняются и другие технические свойства резин: динамические потери, сопротивление многократным деформациям, теплообразование при многократных деформациях; в меньшей степени изменяется износостойкость
Изменение свойств каучука при вулканизации
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизация. Основная технологическая схема изготовления РТИ

## Slide 92
Кинетическая кривая вулканизации – зависимость величины какого-либо показателя (прочности, модуля, остаточного удлинения) от времени вулканизации (степени сшивания) при определенной температуре.
На рис. представлена зависимость напряжения f при заданном удлинении (100 или 300%) от продолжительности вулканизации; имеет S-образный вид, характеризуется наличием 3 стадий.
Кинетика вулканизации
АБ – индукционный период, длительность которого определяется стойкостью резиновой смеси к преждевременной вулканизации, резиновая смесь находится в вязкотекучем состоянии;
БВ – формирование вулканизационной сетки, созревание вулканизационной сетки; скорость поперечного сшивания зависит от температуры, типа вулканизующего агента и ускорителя вулканизации; т. В – оптимум вулканизации;
ВГ – плато вулканизации и стадия перевулканизации (реверсии), которая сопровождается деструктивными процессами распада образовавшихся поперечных связей.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизация. Основная технологическая схема изготовления РТИ

## Slide 93
Оптимум вулканизации – время вулканизации в течение которого получают вулканизаты с наилучшим комплексом свойств. Вулканизаты с меньшим временем вулканизации называются недовулканизованными, с большим – перевулканизован-ными.
Плато вулканизации – это отрезок времени (ВГ), в течение которого значения измеряемых параметров близки к оптимальным и меняются относительно мало. В соответствии с этим различают широкое и узкое плато вулканизации. С технологической точки зрения предпочтительно широкое плато вулканизации.
Реверсия обусловлена наложением двух процессов: образования поперечных связей и реакций деструкции (распада поперечных связей). С технической точки зрения реверсия – нежелательный процесс, резины характеризуются меньшей прочностью, имеют низкое сопротивление старению.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизация. Основная технологическая схема изготовления РТИ

## Slide 94
Скорость вулканизации определяется:
- физическими;
- химическими методами.
Химические методы позволяют определить расход агента вулканизации в образцах вулканизатов с различным временем вулканизации, например определение содержания свободной и связанной серы.
К физическим относится метод определения количества поперечных связей методом равновесного набухания, при этом исследуются вулканизаты с разным временем вулканизации.
Методы определения скорости вулканизации
Кинетическую кривую вулканизации с использованием одного образца возможно получить с помощью реометров различных конструкций.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизация. Основная технологическая схема изготовления РТИ

## Slide 95: Деструкция полимеров
Модуль 6
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Деструкция полимеров

## Slide 96
Старение полимеров — деструкция макромолекул (либо, наоборот, их сшивание) под действием тепла, излучений, воды, воздуха и других факторов.
В результате этого у полимера радикально меняются свойства: уменьшается молярная масса полимера, изменяется его строение, физические и химические свойства, и он становится часто непригоден для практического использования.
Для химического старения полимеров характерно протекание превращений по механизму цепных реакций, сопровождающееся образованием активных центров — свободных радикалов, ионов, электронно-возбужденных частиц, то есть происходит деструкция полимеров
Процессы перестройки структуры полимеров, а также процессы переноса вещества через полимерный материал, сопровождаемые измене-нием состава на локальном уровне относятся к физическому старению полимеров.
Старение полимеров
физическое
химическое
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Деструкция полимеров

## Slide 97
Механизмы старения зависят от вида воздействия:
Термическое (происходит разрыв макромолекул, разрушение боковых групп, дегидратация);
Термоокислительное (в результате протекания цепной реакции окисления полимера происходит образование гидроперекисей и их распад);
Световое (изменение состава полимеров происходит в результате фотохимических реакций);
Озонное (деструкция макромолекул под действием озона);
Радиационное (протекает под действием излучений высокой энергии: рентгеновские лучи, γ-лучи).
Скорость старения зависит от чувствительности полимера к воздействию различных факторов, их интенсивности, от состава полимерного материала.
Эффективный способ защиты полимеров от старения — введение стабилизаторов полимеров.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Деструкция полимеров

## Slide 98
Тест
Щелкните кнопку Тест для редактирования этого теста

## Slide 99: Ингредиенты резиновых смесей и их функциональное назначение
Часть 2
Резина – промышленный полимерный материал

## Slide 100
Введение
Часть 1. Эластомерные материалы
Часть 2. Ингредиенты резиновых смесей и их функциональное назначение
Модуль 7. Каучуки. Классификация и свойства резин
Модуль 8. Основные ингредиенты резиновых смесей
Модуль 9. Вулканизующие агенты
Модуль 10. Наполнители
Модуль 11. Пластификаторы. Мягчители
Модуль 12. Противостарители (антиоксиданты)
Контролирующие вопросы к части 2
Содержание
Резина – промышленный полимерный материал

## Slide 101: Каучуки. Классификация и свойства резин
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Каучуки. Классификация и свойства резин
Модуль 7

## Slide 102
Натуральный каучук (НК) является полимером изопрена –(С5Н8)n–.
Он растворяется в жирных и ароматических растворителях (бензине, бензоле, хлороформе, сероуглероде и др.), образуя вязкие растворы, применяемые в качестве клеев.
При нагреве выше 80—100 °С каучук становится пластичным и при 200 °С начинает разлагаться. При температуре -70 °С НК становится хрупким.
Обычно НК аморфен. Однако при длительном хранении возможна его кристаллизация.
Классификация резин по назначению
Каучуки общего назначения (неполярные каучуки) — НК, СКБ, СКС, СКИ
Резины общего назначения могут работать в среде воды, воздуха, слабых растворов кислот и щелочей. Интервал рабочих температур составляет от -35 до 130 °С. Из этих резин изготовляют шины, ремни, рукава, конвейерные ленты, изоляцию кабелей, различные резинотехнические изделия.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Каучуки. Классификация и свойства резин

## Slide 103
Бутадиеновый (дивинильный) (СКД) каучук получают по методу С.В. Лебедева.
Формула полибутадиена –(С4Н6)n–.
Он является некристаллизующимся каучуком и имеет низкий предел прочности при растяжении, поэтому в резину на его основе необходимо вводить усиливающие наполнители.
Морозостойкость бутадиенового каучука невысокая (от -40 до -45 °С).
Резины общего назначения могут работать в среде воды, воздуха, слабых растворов кислот и щелочей. Интервал рабочих температур составляет от -35 до 130 °С. Из этих резин изготовляют шины, ремни, рукава, конвейерные ленты, изоляцию кабелей, различные резинотехнические изделия.
Классификация резин по назначению
Каучуки общего назначения (неполярные каучуки) — НК, СКБ, СКС, СКИ
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Каучуки. Классификация и свойства резин

## Slide 104
Показатели | СКД | СКДМ-30 | СКДМ-50
Вязкость по Муни МБ 1=4 (100 °С), % | 60 | 32 | 27
Пластичность | 0,40 | 0,56 | 0,53
Условное напряжение при 300%-ном удлинении, МПа | 8,1 | 5,5 | 5,5
Условная прочность при растяжении, МПа | 21,5 | 17,7 | 14,3
Относительное удлинение при разрыве, % | 590 | 660 | 575
Относительное остаточное удлинение после разрыва, % | 10 | 12 | 9
Эластичность по отскоку, % | 52 | 464 | 6
Твердость по ТМ-2 | 67 | 62 | 56
Большой справочник резинщика. Ч.1. Каучуки и ингредиенты /Под ред. С.В. Резниченко, Ю.Л. Морозова. – М.: «Издательский центр «Техинформ» МАИ, 2012. – 136 с.
Физико-механические свойства бутадиеновых каучуков и вулканизатов
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Каучуки. Классификация и свойства резин

## Slide 105
Бутадиенстирольный каучук (СКС) получают при совместной полимеризации бутадиена (С4Н6) и стирола (СН2=СН—С6Н5).
Это самый распространенный каучук общего назначения.
Резины общего назначения могут работать в среде воды, воздуха, слабых растворов кислот и щелочей. Интервал рабочих температур составляет от -35 до 130 °С. Из этих резин изготовляют шины, ремни, рукава, конвейерные ленты, изоляцию кабелей, различные резинотехнические изделия.
Классификация резин по назначению
Каучуки общего назначения (неполярные каучуки) — НК, СКБ, СКС, СКИ
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Каучуки. Классификация и свойства резин

## Slide 106: Свойства бутадиенстирольных каучуков
Хорошая шприцуемость, клейкость. Высокие показатели эластических и механических свойств, которые сохраняются в широком температурном диапазоне ( от -50 до 100 °С). Высокая износостойкость. Стойкость к окислению и механическим воздействиям в условиях эксплуатации.
Показатели | СКМС -30 АРК | СКМС -30 АРКМ -15 | СКМС-30 АРКМ -27
 | Содержание, % |  | 
Свободные карбоновые кислоты | 5,8-7,3 | 5-6,7 | 4,4-6
Антиоксидант | 1,0-1,4 | 1-1,5 | 1-1,4
Эмульгатор | 1,15-0,20 | 0,25 | 0,15-0,20
Масло | 0 | 14-17 | 26,5-29
Прочность при растяжении, МПа, не менее | 27,4-27,9 | 24,5 | 21,5-22
Относительное удлинение, % | 550-750 | 550-750 | 550-750
Остаточное удлинение, % | 20 | 20 | 20
Эластичность по отскоку, % | 38-39 | 28-30 | 28-29
Ссылка: Большой справочник резинщика. Ч.1. Каучуки и ингредиенты /Под ред. С.В. Резниченко, Ю.Л. Морозова. – М.: «Издательский центр «Техинформ» МАИ, 2012. – 167 с.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Каучуки. Классификация и свойства резин

## Slide 107
Изопреновый каучук (СКИ) — синтетический продукт полимеризации изопрена – (С5Н8)–.
Получение СКИ стало возможным в связи с применением новых видов катализаторов.
По строению, химическим и физико-механическим свойствам СКИ близок к натуральному каучуку.
Промышленностью выпускаются каучуки СКИ-3 и СКИ-ЗП, наиболее близкие по свойствам к НК; каучук СКИ-ЗД, предназначенный для получения электроизоляционных резин, СКИ-ЗВ — для вакуумной техники.
Резины общего назначения могут работать в среде воды, воздуха, слабых растворов кислот и щелочей. Интервал рабочих температур составляет от -35 до 130 °С. Из этих резин изготовляют шины, ремни, рукава, конвейерные ленты, изоляцию кабелей, различные резинотехнические изделия.
Классификация резин по назначению
Каучуки общего назначения (неполярные каучуки) — НК, СКБ, СКС, СКИ
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Каучуки. Классификация и свойства резин

## Slide 108
Характеристики промышленных изопреновых каучуков и вулканизатов
СКИ-5 и СКИ-3
Показатель | СКИ-3 (Россия) | СКИ-5
Свойства каучуков |  | 
Содержание гель-фракции в гексане, % | 10-20 | Отс.
Молекулярная масса Mw х10-3 | 700-900 | 800-1000
Прочность при растяжении, МПа, | 25-26 | 26
Условное напряжение при 300% удлинении, МПа | 9,5 | 9,5
Относительное удлинение % | 500-600 | 600-650
Сопротивление раздиру кН/м | 90-100 | 90-100
Эластичность по отскоку, % | 43-46 | 43-46
Усталостная выносливость при многократном растяжении 200%, тыс. циклов | 15-20 | 2-25
Рабочий диапазон температур: от −55 °C до +80 °C;
Отличная эластичность по отскоку;
Очень хорошая прочность на раздир и истирание, прочность на разрыв;
Хорошая электроизоляционная стойкость – удельное объемное сопротивление 3,4 – 1012 Ом-м;
Хорошая стойкость к воде, этанолу, ацетону. Очень низкая стойкость к маслам, бензинам и углеродным растворителям. Каучуки выпускают с заданной вязкостью.
Ссылка: Большой справочник резинщика. Ч.1. Каучуки и ингредиенты /Под ред. С.В. Резниченко, Ю.Л. Морозова. – М.: ЩЩЩ «Издательский центр «Техинформ» МАИ, 2012. – 129 с.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Каучуки. Классификация и свойства резин

## Slide 109
Бутадиен-нитрильные каучуки (БНК, СКН) – продукт совместной полимеризации бутадиена с нитрилом акриловой кислоты. В зависимости от состава каучук выпускают следующих марок: СКН-18, СКН-26, СКН-40.
Присутствие в молекулах каучука группы –СN сообщает ему полярные свойства. Чем выше полярность каучука, тем выше его механические и химические свойства и тем ниже морозостойкость (например, для СКН-18 от -50 до -60 °С, для , СКН-40 от -26 до -28 °С).
Резины на основе СКН применяют для производства ремней, конвейерных лент, рукавов, маслобензостойких резиновых деталей (уплотнительные прокладки, манжеты и т.п.)
Каучуки специального назначения
БНК, ПХП, СКФ, БАК, БАКХ, ЭАКХ, СКЭХГ, СКПО, СКУ, СКТ и др.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Каучуки. Классификация и свойства резин

## Slide 110
Хлоропреновые каучуки (ПХП) – получают эмульсионной полимеризацией хлоропрена под влиянием инициаторов по свободно-радикальному механизму при температуре от 10 до 40 ° С.
Основные свойства: хорошая стойкость к открытому огню; отличная адгезия (способность склеиваться) к тканям и металлам; очень хорошая стойкость к атмосферному воздействию, озоностойкость и стойкость к естественному окислению; хорошая стойкость к истиранию и низкой температуре.
Производство резино-технических изделий: конвейерных лент, приводных ремней, рукавов, шлангов, водолазных костюмов, электроизоляционных материалов, технических пластин. Из ПХП изготовляют также оболочки проводов и кабелей, защитные покрытия. Важное промышленное значение имеют клеи из CR и хлоропреновые латексы.
Каучуки специального назначения
БНК, ПХП, СКФ, БАК, БАКХ, ЭАКХ, СКЭХГ, СКПО, СКУ, СКТ и др.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Каучуки. Классификация и свойства резин

## Slide 111
Фторсодержащие каучуки (фторкаучуки – СКФ) получают сополимеризацией ненасыщенных фторированных углеводородов. Отечественные фторкаучуки выпускают под марками СКФ-32, СКФ-26.
Каучуки устойчивы к тепловому старению, воздействию масел, топлива, различных растворителей (даже при повышенных температурах), негорючи. Вулканизованные резины обладают высоким сопротивлением истиранию.
Теплостойкость длительная (до 300 °С).
Недостатками является малая стойкость к большинству тормозных жидкостей и низкая эластичность.
Резины из фторкаучуков широко применяют в авто- и авиапромышленности.
Каучуки специального назначения
БНК, ПХП, СКФ, БАК, БАКХ, ЭАКХ, СКЭХГ, СКПО, СКУ, СКТ и др.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Каучуки. Классификация и свойства резин

## Slide 112
Силоксановые (СКТ, СКТВ, СКТФТ, СКТЭ и др) каучуки относятся к гетероцепным, элементоорганическим соединениям и синтезируются из бифункциональных органосиланов.
Вулканизаты на основе силоксановых каучуков обладают высокой стойкостью к атмосферным воздействиям, кислороду, озону, повышенной влажности и солнечной радиации.
Самые большие объемы силоксановых каучуков используются для электроизоляции проводов, кабелей, монтажных плат электро-, радиотехнической, электронной промышленности, в транспортных средствах, особенно в авиастроении, космической технике.
Фтор- и нитрилсилоксаны используют для изготовления масло-, бензостойких изделий.
где R, Rii, Ri – СН3-; С2Н5 - ; С6Н5-; СН2=СН- и др.
Каучуки специального назначения
БНК, ПХП, СКФ, БАК, БАКХ, ЭАКХ, СКЭХГ, СКПО, СКУ, СКТ и др.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Каучуки. Классификация и свойства резин

## Slide 113
Тиоколы - полисульфидный каучук, или тиокол, образуется при взаимодействии галоидопроизводных углеводородов с многосернистыми соединениями щелочных металлов.
Тиокол вулканизуется перекисями.
Присутствие в основной цепи макромолекулы серы придает каучуку полярность, вследствие чего он становится устойчивым к топливу и маслам, к действию кислорода, озона, солнечного света. Сера также сообщает тиоколу высокую газонепроницаемость (выше, чем у НК), поэтому тиокол — хороший герметизирующий материал.
Из твердых тиоколов изготавливают маслобензостойкие рукава, прокладки, печатные валики.
Жидкие тиоколы используются в виде безусадочных герметиков в авиационной, судостроительной, автотракторной промышленности и т.д.
Каучуки специального назначения
БНК, ПХП, СКФ, БАК, БАКХ, ЭАКХ, СКЭХГ, СКПО, СКУ, СКТ и др.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Каучуки. Классификация и свойства резин

## Slide 114
Уретановые каучуки (СКУ) – сополимеры, содержащие в основной цепи большое количество уретановых групп (-NH-COO-), соединенных с углеводородными предельными или непредельными фрагментами.
Они обладают высокой прочностью, эластичностью, сопротивлением истиранию, маслобензостойкостью.
В структуре каучука нет ненасыщенных связей, поэтому он стоек к кислороду и озону, его газонепроницаемость в 10—20 раз выше, чем газопроницаемость НК.
Рабочие температуры резин на его основе составляют от -30 до 130 °С.
Резины на основе СКУ применяют для автомобильных шин, конвейерных лент, обкладки труб и желобов для транспортирования абразивных материалов, обуви и др.
Каучуки специального назначения
БНК, ПХП, СКФ, БАК, БАКХ, ЭАКХ, СКЭХГ, СКПО, СКУ, СКТ и др.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Каучуки. Классификация и свойства резин

## Slide 115
Акрилатные каучуки (БАК, БАКХ, ЭАХ) - сополимеры эфиров акриловой (или метакриловой) кислоты с акрилонитрилом и другими полярными мономерами — можно отнести к маслобензостойким каучукам. Для получения высокопрочных резин вводят усиливающие наполнители.
Достоинством акрилатных резин является стойкость к действию серосодержащих масел при высоких температурах; их широко применяют в автомобилестроении. Они стойки к действию кислорода, достаточно теплостойки, обладают адгезией к полимерам и металлам.
Недостатками БАК являются малая эластичность, низкая морозостойкость, невысокая стойкость к воздействию горячей воды и пара.
Акрилатные каучуки применяют главным образом в производстве РТИ (маслостойких уплотнителей, ремней, конвейерных лент, шлангов), а также для гуммирования различных емкостей, герметизации строительных конструкций, приготовления лаков и др.
где R : C4H9 - , C2H4OC2H5 - и др.
Каучуки специального назначения
БНК, ПХП, СКФ, БАК, БАКХ, ЭАКХ, СКЭХГ, СКПО, СКУ, СКТ и др.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Каучуки. Классификация и свойства резин

## Slide 116
Показатели | СКН-18 | СКН-26 | СКН-40
Жесткость по Дефо, Н | 17,2-21,1 | 17,2-21,1 | 17,2-21,1
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее | 24,5 | 27,5 | 29,4
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 500 | 625 | 550
Степень набухания в смеси изооктан-толуол, % | 47-57 | 26-34 | 10-16
Температура стеклования, °С | -55 | -42 | -32
Относительное остаточное удлинение, % | 10-20 | 15-28 | 15-30
Коэффициенты морозостойкости стандартных вулканизатов при 100% растяжении: при -15 С -25 С -35 С | 0,6-0,7 0,4-0,5 0,15-0,20 | 0,3-0,4 0,15-0,20 0,02 | 0,15-0,20 0,02 -
Свойства бутадиен-нитрильных каучуков
Ссылка: Большой справочник резинщика. Ч.1. Каучуки и ингредиенты /Под ред. С.В. Резниченко, Ю.Л. Морозова. – М.: ЩЩЩ «Издательский центр «Техинформ» МАИ, 2012. – 193 с.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Каучуки. Классификация и свойства резин

## Slide 117: Сравнительные свойства резин на основе фторкаучуков и натурального каучука
Показатели | Резина на основе СКФ - 32 | Резина на основе СКФ-26 | Резина на основе СКФ - 264 | Резина на основе натурального каучука
Предел прочности при растяжении, кгс/см2 | 190-300 | 140-210 | 140-200 | 180
Относительное удлинение при разрыве, % | 100-300 | 150-350 | 150-350 | 550
Морозостойкость, °С | от -20 до -40 | от -20 до -40 | от -14 до -30 | -55
Теплостойкость, °С | 200 | 250 | 250 | 100
Ссылка: http://www.halopolymer.ru/service/spetsfp/ftorkauchuki-i-lateksy/ftorkauchuki-skf-32-i-skf-26/
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Каучуки. Классификация и свойства резин

## Slide 118
Показатель | Ненаполненные резины |  | Наполненные резины** | 
 | регулятор |  | регулятор | 
 | сера | тиол*** | сера | тиол***
Напряжение при удлинении 300%, МПа | 1,0-1,5 | 1,9-2,3 | 8,5-9,5 | 17-18
σ раст., МПа | 24-28 | 21-23 | 15-17 | 19-22
Относит. удлинение, % | 880-11000 | 780-900 | 450-550 | 450-550
Сопротивление раздиру, кН/м (20 °С) | 30-45 | 25-35 | 55-70 | 55-65
Эластичность по отскоку, % | 40-42 | 40-42 | 32-35 | 38-40
Твердость по Шору, А | 45-50 | 37-42 | 63-70 | 60-65
Температура хрупкости, °С | -37 | -37 | -37 | -37
Остаточная деформация при сжатии на 20% (120 ч, 100 °С), % | 80-90 | 35-40 | 80-85 | 45-53
Коэф. теплового старения (120 ч, 100 °С) | 0,80-0,85 | 0,85-0,92 | 0,90-0,95 | 0,90-0,94
по относит. удлинению | 0,72-0,78 | 0,78-0,86 | 0,73-0,77 | 0,78-0,86
Изменение массы при набухании в смеси изооктан: толуол (7:3 по объему) в течение 24 ч, % | 50-50 | 50-60 | 35-40 | 35-40
*Состав смеси (мас. ч.): каучук - 100; ZnO 0-7; MgO - 5; вулканизация 30 мин при 143 °С. **Наполнитель - техн. углерод (40 мас. ч. на 100 мас. ч. каучука). ***Ускорители (мас. ч.): сера - 1,0; дифенилгуанидин - 1,0; тетраметилтиурамдисульфид - 1,0 на 100 мас. ч. каучука.
Свойства резин на основе хлоропреновых каучуков*
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Каучуки. Классификация и свойства резин

## Slide 119
Показатель | Двойной сополимер* СКЭП | Тройной сополимер** СКЭПТ, ДЦПД, ЭНБ
Условное напряжение при 300% удлинении, МПа | 9 – 15 | 11 – 17
Условная прочность при растяжении, МПа |  | 
при 20оС | 20 – 26 | 20 – 26
при 100оС | 8 – 12 | 8 – 12
Относительное удлинение, % | 400 – 600 | 380 – 500
Твердость по Шору |  | 
при 20 оС | 62-70 | 72-78
при 100оС | 60 – 68 | 68-75
Эластичность по отскоку, % |  | 
при 20 оС | 42 – 52 | 40 – 52
при 100оС | 45 – 55 | 45 – 58
Сопротивление раздиру, кН/м |  | 
при 20 оС | 45 – 55 | 40 – 50
при 100оС | 20 – 25 | 25 – 30
Истираемость, см2/(квт∙ч) | 160 – 250 | 220 – 320
Температура хрупкости, оС | Ниже –75 | Ниже –75
*Состав смеси (масс.ч.): каучук – 100, ZnO – 3, сера – 0,4, перекись кумила – 3, сажа ПМ-75 – 50
**Состав смеси (масс.ч.): каучук – 100, ZnO – 3, тиурам – 1,5, каптакс – 0,5, сера – 2, стеариновая кислота – 1, сажа ПМ-75 – 50.
Механические свойства наполненных вулканизатов стандартных смесей на основе этилен-пропиленовых каучуков
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Каучуки. Классификация и свойства резин

## Slide 120
Характеристики вулканизатов, полученных на основе насыщенных и ненасыщенных эпихлоргидриновых каучуков
Показатель | Насыщенные ЭХГК КЭХГ-100 |  |  | Насыщенные ЭХГК |  | 
 | Гидрин 200 | Эпихрома С | СКЭХГ С | Гидрин 400 | Эпихрома | СКЭХГ СТ
Условная прочность при растяжении, МПа | 15,0 | 17,5 | 16,0 | 18,5 | 18,5 | 19,0
Относительное удлинение, % | 325 | 415 | 360 | 375 | 295 | 450
Остаточное удлинение, % | 10 | 18 | 11 | 12 | 9 | 20
Степень набухания в толуоле (24 ч, 232 С, % | 79 | 81 | 79 | 90 | 86 | 98
Ссылка: Большой справочник резинщика. Ч.1. Каучуки и ингредиенты /Под ред. С.В. Резниченко, Ю.Л. Морозова. – М.: «Издательский центр «Техинформ» МАИ, 2012. – 392 с.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Каучуки. Классификация и свойства резин

## Slide 121: Торговые марки силоксановых каучуков
Марка | Характеристики
СКТ | синтетический каучук термостойкий. Остальные буквенные и числовыеиндексы указывают на вид или количество боковых углеводородных радикалов; диметилсилоксановый, имеет только метильные боковые группы; интенсивно кристаллизуется, поэтому не используется для изготовления особо морозостойких резин
СКТВ, СКТВ-1 и СКТВ-2 | диметилвинилсилоксановые, содержат, соответственно 0,1; 0,5 и 1 % молекул винильных групп, остальное СH3-группы. Менее склонны к кристаллизации.
СКТЭ | диметилэтилсилоксановый, R’=R"= 0,5-8 % молекул С2Н5- групп, R-СН3-группы. Слабо кристаллизуется при охлаждении.
СКТФВ-803 | диметилфенилвинилсилоксановый, R-СНз-группы, R до 8 % мол. С6Н5-групп, R" -не более 0,5 % мол. винильных групп. Химически и термически более стоек, чем предыдущие каучуки.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Каучуки. Классификация и свойства резин

## Slide 122: Торговые марки силоксановых каучуков
Марка | Характеристики
СКТФТ-50 и СКТФТ-100 | фторкремнийорганический, или диметилтрифторпропильный полисилоксан. Содержит соответственно, по 75% мол CH3 и 25% CF3-CH2-CH2- групп и 50% мол фторопропильных боковых групп. Не кристаллизуется при охлаждении. Сочетает термо-, морозостойкость с высокой стойкостью к нефтепродуктам и растворителям, присущую фторкаучукам.
CKT-CN или СКТН | диметилнитрилсилоксановые каучуки, содержат группы -CH2-CH2CN, придающие каучукам устойчивость к действию нефтепродуктов.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Каучуки. Классификация и свойства резин

## Slide 123: Свойства стандартных вулканизатов на основе отечественных силоксановых каучуков
Марка каучука | Условная прочность при растяжении, МПа, не менее | Относительное удлинение, %, не менее | Относительная остаточная деформация после разрыва, %, не менее | Коэффициент морозостойкости по эласт. Восстановлению, не менее притемпературе -50/-60/-70С
СКТ | 4,9 | 275 | - | -/-/-
СКТВ | 5,9 | 400 | - | 
СКТВ-СКТФТ-50 | 5,9 | 400 | - | -/-/0,30
СКТФ-50АНТ, марка А | 6,4 | 170 | 10 | -/0,35/-
СКТФ-50АНТ, марка Б | 5,9 | 200 | 10 | 0,20/0,35/-
СКТФ-100П | 5,9 | 170 | 10 | -/0,35/-
Ссылка: Большой справочник резинщика. Ч.1. Каучуки и ингредиенты /Под ред. С.В. Резниченко, Ю.Л. Морозова. – М.: ЩЩЩ «Издательский центр «Техинформ» МАИ, 2012. – 337 с.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Каучуки. Классификация и свойства резин

## Slide 124
Специальные резины подразделяют на несколько видов:
- маслобензостойкие - резины на основе каучуков хлоропренового (наирит), бутадиен-нитрильного, тиокола и акрилатного, полисульфидного;
  - теплостойкие - резины на основе этиленпропиленовых, бутилкаучуков, силоксановых каучуков;
  - морозостойкие - резины на основе пропиленоксидного, силоксанового, бутадиен-нитрильного с наименьшим содержанием НАК;
  - светоозоностойкие - резины на основе насыщенных каучуков –фторсодержащих, бутилкаучук;
- износостойкие - резины на основе уретановых каучуков;
- электротехнические - резины на основе силоксановых, бутилкаучуков,бутадиен-нитрильных каучуков;
- стойкие к гидравлическим жидкостям - резины на основе бутадиен-нитрильных каучуков.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Каучуки. Классификация и свойства резин

## Slide 125
Классификация резин по способу получения:
- растительный; - синтетический; - эмульсионный; - растворный.
Классификация резин по типу резин:
- пористые, или губчатые;
- цветные и прозрачные резины
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Каучуки. Классификация и свойства резин

## Slide 126: Отличительные свойства и области применения резин из разных каучуков
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Каучуки. Классификация и свойства резин

## Slide 127: Основные ингредиенты резиновых смесей
Модуль 8
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Основные ингредиенты резиновых смесей

## Slide 128
Для улучшения физико-механических свойств каучуков вводятся различные добавки (ингредиенты). Таким образом, резина состоит из каучука и ингредиентов, рассмотренных ниже.
1. Вулканизирующие вещества (агенты) участвуют в образовании пространственно-сеточной структуры вулканизата. Обычно в качестве таких веществ применяют серу и селен, для некоторых каучуков перекиси, теллур. Для резины электротехнического назначения вместо элементарной серы (которая взаимодействует с медью) применяют органические сернистые соединения —тиурам (тиурамовые резины).
Ускорители процесса вулканизации: компоненты вулканизирующей системы, которые применяются для повышения скорости вулканизации и улучшения физико-механических свойств резин. Гуанидины, дитиокарбаматы,тиазолы, сульфенамиды, тиомочевины, тиурамы и др.. Ускорители проявляют свою наибольшую активность в присутствии в составе резиновой смеси активаторами.
Активаторы вулканизации: компоненты вулканизирующей системы, которые повышают эффективность действия ускорителей. Обычно применяют неорганичексие и органические активаторы: оксиды цинка, магния, стеариновая кислота, и др.
Ингредиенты резиновых смесей
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Основные ингредиенты резиновых смесей

## Slide 129
2. Противостарители (антиоксиданты) замедляют процесс старения резины, который ведет к ухудшению ее эксплуатационных свойств.
Существуют противостарители химического и физического действия.
Действие первых заключается в том, что они задерживают окисление каучука в результате окисления их самих или за счет разрушения образующихся перекисей каучука (применяются альдоль, неозон Д и др.).
Физические противостарители (парафин, воск) образуют поверхностные защитные пленки, они применяются реже.
3. Мягчители (пластификаторы) облегчают переработку резиновой смеси, увеличивают эластические свойства каучука, повышают морозостойкость резины.
В качестве мягчителей вводят парафин, вазелин, стеариновую кислоту, битумы, эфиры ортофталиевой, ортофосфорной, алифатических карбоновых и др. кислот, растительные масла. Количество мягчителей составляет 8—30 % массы каучука.
Ингредиенты резиновых смесей
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Основные ингредиенты резиновых смесей

## Slide 130
Наполнители по воздействию на каучук подразделяют на активные (усиливающие) и неактивные (инертные).
Активные наполнители (углеродистая сажа и белая сажа — кремнекислота, оксид цинка и др.) повышают механические свойства резин: прочность, сопротивление истиранию, твердость.
Неактивные наполнители (мел, тальк, барит) вводятся для удешевления стоимости резины.
Часто в состав резиновой смеси вводят регенерат — продукт переработки старых резиновых изделий и отходов резинового производства. Кроме снижения стоимости регенерат повышает качество резины, снижая ее склонность к старению.
5. Красители минеральные или органические вводят для окраски резин. Некоторые красящие вещества (белые, желтые, зеленые) поглощают коротковолновую часть солнечного спектра и этим защищают резину от светового старения.
Ингредиенты резиновых смесей
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Основные ингредиенты резиновых смесей

## Slide 131: Вулканизующие агенты
Модуль 9
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизующие агенты

## Slide 132
Вулканизующий агент | Формула | Каучуки, вулканизируемые агентом
Сера техническая молотая S8 – порошок желтого, серо-желтого или зеленого цвета, плотностью 2000-2070 кг/м3, температура плавления 112-119 °С. Получают из самородных руд и природного газа. | S8 | Ненасыщенные каучуки
Серусодержащие соединения: N-N´ - Дитиодиморфолин (ДТДМ, DTMD) представляет собой порошок или гранулы от белого до светло-серого цвета плотностью 1360 кг/м3. Тетраметилтиурамдисульфид (ТМДТ, TMTD) – порошок или гранулы от белого до кремого цвета плотностью 1420 кг/м3, Тпл=140-156 °С. |  | Натуральный, диеновые, этиленпропилендиеновые каучуки бутилкаучуки. Натуральный, бутадиеновые, бутадиеннитрильные, бутадиенстирольные, этиленпропилендиеновый каучуки бутилкаучуки
Теллур и его соединения Теллур (Te) порошок серого цвета плотностью 6300 кг/м3, Тпл= 450 °С. Диэтилдитиокарбамат теллура (ДЭКТе, TeDEC) порошок желто-оранжевого цвета со слабым запахом, плотность 1440 кг/м3, Тпл=108-109 °С. |  | Натуральный, изопреновые, бутадиенстирольные каучуки
Вулканизующие агенты
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизующие агенты

## Slide 133
Вулканизующий агент | Формула | Каучуки, вулканизируемые агентом
Селен и его соединения Селен Se порошок серого цвета плотностью 400 кг/м3, Тпл=217 °С. Диметилдитиокарбамат селена (ДМКSе, SeDMC) – порошок желтого цвета плотностью 1580 кг/м3, Тпл=140-172 °С. |  | Натуральный, изопреновые, бутадиенстирольные каучуки
Фенольные смолы Термореактивные n-трет-алкилфенольные смолы. Характеризуются высокой теплостойкостью, стойкостью к старению на воздухе и в паре при высоких температурах, низкими значениями остаточных деформаций сжатия, отсутствием выцветания вулканизирующего агента |  | Бутилкаучук, натуральный, бутадиеннитрильные, , этиленпропилендиеновый каучуки
Оксиды металлов | MgO, ZnO, PbO, PbO2 | Фторкаучуки, хлоропреновые, бутилкаучуки, бутадиен-нитрильные, полисульфидные каучуки
Вулканизующие агенты
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизующие агенты

## Slide 134
Вулканизующий агент | Формула | Каучуки, вулканизируемые агентом
n-Хинондиоксим ХД (PQD) – мелкокристаллический порошок от светло-серого до серовато-коричневого цвета, плотность 1210-1400 кг/м3, Тпл=215-240 °С. |  | Натуральный, бутадиенстирольные, полисульфидные каучуки, бутилкаучуки
Органические пероксиды – соединения, содержащие группировку R3C---OO---CR, R-органические группы (алкильные пероксиды) или один из R-группы СО. Пероксид кумила (дикумилпероксид, пероксид диизопропилбензола Varox DCP, Perkadox BC, luperox DC) – бесцветные кристаллы с Тпл=39-41 °С. Пероксид бензоила (дибензоилпероксид) – порошок или кристаллы белого цвета плотностью 1330 кг/м3, Тпл=105 °С. |  | Насыщенные каучуки
Вулканизующие агенты
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизующие агенты

## Slide 135: Ускорители вулканизации
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизующие агенты

## Slide 136
Ускорители вулканизации
Продолжительность вулканизации
Без ускорителей
3-4 часа
С ускорителями
Минуты и секунды
– это вещества, которые вводятся в резиновую смесь для ускорения процесса вулканизации и повышения физико-механических свойств резины.
Применение ускорителей дает возможность:
уменьшить количество применяемой серы, и тем самым устранить возможность ее выцветания на поверхность резиновых изделий,
уменьшить возможность перевулканизации,
повысить сопротивление старению и физико-механические свойства резины.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизующие агенты

## Slide 137
Требования к ускорителям
- активность, т.е. способность сокра-щать продолжительность вулканиза-ции, необходимую для достижения наилучших физико-механических и технических свойств вулканизата;
влияние на плато вулканизации, физико-механические показатели вулканизатов и на сопротивление их старению;
повышение устойчивость резиновых смесей к преждевременной вулканизации.
Критическая температура действия ускорителя – это температура, выше которой он проявляет свое активное действие. Она не является постоянной величиной, а зависит от продолжительности нагревания и концентрации ускорителя в резиновой смеси, вида каучука, наличия активаторов.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизующие агенты

## Slide 138
Ультраускорители – имеют обычно низкую температуру критического действия (от комнтной и выше) и очень высокую скорость вулканизации при практически полном отсутствии индукционного периода. Достижение оптимума вулканизации при 150 °С – 5-10 мин.
(Дитиокарбоматы, ксантогенаты, некоторые тиурамы).
Ускорители средней активности – температура критического действия от 115 °С и выше (средняя, удобная для ведения технологии), обеспечивают смесям достаточно высокую скорость вулканизации, приемлемые значения времени индукционного периода в начале вулканизации и регулируемые в достаточных пределах времени реверсии вулканизации. Достижение оптимума вулканизации при 150 °С – 30-60 мин.
(Тиазолы, сульфенамиды, тиурамы, альдегидамины).
Ускорители низкой активности – температура критического действия 130-140 °С, обеспечивают переработку без подвулканизации (скорчинга), используются преимущественно в комбинациях с более активными ускорителями. Достижение оптимума вулканизации при 150 °С – 60-120 мин.
(Гуанидины).
Классификация по активности
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизующие агенты

## Slide 139
В настоящее время наблюдается тенденция к интенсификации процесса вулканизации за счет повышения температур вулканизации до 180-210 °С, что потребовало разработки и широкого использования полуэффективных (ПЭВ) и эффективных (ЭВ) вулканизующих систем, которые, в отличие от общепринятых (ОВ), позволяют уменьшить или полностью исключить реверсию свойств резин при повышенных температурах.
Двойные системы ускорителей по оказываемому ими действию на скорость вулканизации каучуков подразделяют на три группы.
1. Системы с взаимной активацией ускорителей. К ним относятся комбинации дисульфидов и меркаптанов с азотсодержащими органическими основаниями, а также сочетание дисульфидов с сульфенамидами.
2. Системы с активацией одного ускорителя. Вулканизационная активность таких систем не превосходит активности самого сильного ускорителя в случае самостоятельного его применения в эквимолекулярной концентрации. Этот эффект характерен при сочетании сульфенамидов с азотсодержащими органическими основаниями.
3. Системы с аддитивным действием. Это комбинации, состоящие из сульфенамидов или дисульфидов и тиураммоносульфидов, а также системы ускорителей, относящиеся к одному классу химических соединений.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизующие агенты

## Slide 140
Нет единой теории, объясняющей действие ускорителей. Предполагают, что в результате взаимодействия серы, ускорителей и активаторов вулканизации образуются промежуточные соединения (сульфидирующий комплекс), и присоединение серы к цепи каучука происходит за счет дальнейших превращений этих соединений. Природа промежуточных соединений и механизм процесса различаются для ускорителей разного типа. Наиболее быстрой стадией вулканизации является реакция образования сульфидирующего комплекса, строение которого схематически можно представить следующим образом:
где Уск – ускоритель, Me – активатор, ЖК - жирная кислота
Механизм действия
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизующие агенты

## Slide 141
ТИАЗОЛЫ – пятичленные гетероциклы с серой, ускорители вулканизации средней активности.
Обусловливают широкое плато вулканизации. Придают резинам высокое сопротивление старению, для увеличения степени сшивания тиазолы (первичные ускорителей вулканизации) применяют в сочетании с гуанидинами (вторичные ускорителей вулканизации).
Такие двойные системы обладают синергическим действием.
Полученные с их применением вулканизаты превосходят вулканизаты с одним из этих ускорителей по эластичности и выносливости при многократных деформациях.
Промышленные ускорители
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизующие агенты

## Slide 142
ТИАЗОЛЫ.
Название и химическая формула | Плотность, г/см3 | Тпл, оС | Торговые марки
2-меркаптобензтиазол | 1,41 | 170-190 | Каптакс, МБТ
Ди-(2-бензтиазолил)дисульфид | 1,45 | 170-175 | Альтакс, ДБТД
Промышленные ускорители
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизующие агенты

## Slide 143
СУЛЬФЕНАМИДЫ. Важная особенность этих ускорителей – замедленное сшивание при температурах изготовления и технологии обработки резиновых смесей, а также в начальной стадии вулканизации, что позволяет предотвратить подвулканизацию.
В главном периоде вулканизации они обеспечивают высокую скорость сшивания при широком плато вулканизации.
Хорошо распределяются в резиновых смесях. Позволяют значительно уменьшать дозировку серы (до 1,0-1,5 мас. ч.).
Для активации сульфенамидов в смесях с малым содержанием серы могут быть использованы дитиокарбаматы или тиурамы.
Такие системы позволяют получать резины, которые отличаются от резин с большим содержанием серы пониженной реверсией, повышенной стойкостью к старению, меньшими теплообразованием и остаточной деформацией при растяжении и сжатии.
Промышленные ускорители
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизующие агенты

## Slide 144
СУЛЬФЕНАМИДЫ.
Промышленные ускорители
Название и химическая формула | Плотность, г/см3 | Тпл, оС | Торговые марки
N-циклогексил-2-бензтиазолилсульфенамид | 1,27 | 94-103 | Сульфенамид Ц, сантокюр
N-оксидиэтилен-2-бензтиазолилсульфенамид | 1,31 | ≥80 | Сульфенамид М, сантокюр-МОР
N-гексаметилен-2-бензтиазолилсульфенамид |  | ≥80 | Сульфенамид 6, сантокюр 7
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизующие агенты

## Slide 145
ДИТИОКАРБАМАТЫ. Применение дитиокарбаматов позволяет вулканизовать резиновые смеси в течение короткого времени при сравнительно низких температкрах (110-125 °С).
Повышение температуры вызывает резкое сужение плато вулканизации.
Смеси с дитиокарбаматами не стойки к подвулканизации.
Вулканизаты характеризуются хорошим сопротивлением старению.
Дитиокарбоматы не придают резинам запаха и вкуса, не изменяют их окраску (применяются для изготовления белых и цветных резиновых изделий, в том числе пищевого назначения). Их используют также при получении кабельных резин, прорезиненных тканей, резиновой обуви, латексных изделий, резиновых клеев.
Чаще всего дитиокарбаматы цинка используют как вторичные ускорители вулканизации в сочетании с тиазолами. Применение таких систем способствует повышению модуля и прочности при растяжении вулканизатов.
Самостоятельно дитиокарбаматы применяют при получении изделий, которые вулканизуют в среде теплоносителя (горячего воздуха или водяного пара).
Промышленные ускорители
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизующие агенты

## Slide 146
ДИТИОКАРБАМАТЫ.
Промышленные ускорители
Название и химическая формула | Плотность, г/см3 | Тпл, оС | Торговые марки
Диметилдитиокарбамат цинка | 1,70 | 240-250 | Метилцимат
Диэтилдитиокарбамат цинка | 1,47 | 170-175 | Этилцимат
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизующие агенты

## Slide 147
ТИУРАМЫ. Придают меньшую склонность к подвулканизации, чем для смесей с дитиокарбаматами.
Подвулканизацию смесей с тиурамами можно также уменьшить при введении небольших количеств ди-(2-бензтиазолил)дисульфида.
Как первичные ускорителей вулканизации тиурамы особенно эффективны при вулканизации в среде теплоносителя - горячего воздуха или пара.
Обычные количества – 0,3-0,5 мас. ч. при 2 мас. ч. серы.
Применяя тиурамы с малыми количествами серы, получают вулканизаты, которые отличаются высокой стойкостью к тепловому старению.
Ди- и тетрасульфиды тиурама могут быть использованы и как вулканизующие агенты.
Промышленные ускорители
общая формула
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизующие агенты

## Slide 148
ТИУРАМЫ.
Промышленные ускорители
Название и химическая формула | Плотность, г/см3 | Тпл, оС | Торговые марки
Тетраметилтиураммоносульфид | 1,38 | 110 | Тионекс, Тиурам Е, ТМТМ
Тетраметилтиурамдисульфид | 1,40 | ≥145 | Тиурам Д, ТМТД
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизующие агенты

## Slide 149
КСАНТОГЕНАТЫ превосходят по вулканизующему действию дитиокарбаматы.
Они находят ограниченное применение в латексных смесях и в клеевых композициях.
Температура вулканизации смесей, содержащих ксантогенаты, не выше 80-100 °С.
Чаще всего их используют в сочетании с дитиокарбаматами для вулканизации при комнатной температуре.
Основная область применения таких систем - изготовление самовулканизующихся резиновых клеев.
При хранении разлагаются.
Промышленные ускорители
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизующие агенты

## Slide 150
КСАНТОГЕНАТЫ.
Промышленные ускорители
соли и эфиры ксантогеновых кислот
Наибольшее применение получил бутилксантогенат цинка
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизующие агенты

## Slide 151
ГУАНИДИНЫ – медленно действующие ускорители вулканизации, применяемые как вторичные для активации тиазолов.
N,N-ди-о-толилгуанидин незначительно превосходит по вулканизационной активности N,N-дифенилгуанидин.
Изменяют окраску резин, поэтому их вводят в смеси только для темных изделий (шин, резино-технических и кабельных изделий, резиновой обуви).
Применение гуанидинов снизилось в связи с расширением использования сульфенамидов.
Промышленные ускорители
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизующие агенты

## Slide 152
ГУАНИДИНЫ.
Промышленные ускорители
Название и химическая формула | Плотность, г/см3 | Тпл, оС | Торговые марки
N, N/-дифенилгуанидин | 1,13 | 145 | Дифенилгуанидин, ДФГ
N, N/-ди-о-толилгуанидин | 1,10 | 170 | ДОТГ
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизующие агенты

## Slide 153: Активаторы вулканизации
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизующие агенты

## Slide 154
Компоненты резиновых смесей, повышающие эффективность структурирования каучуков при вулканизации.
Повышают модуль, прочность при растяжении, сопротивление раздиру и динамические свойства вулканизатов.
Используют главным образом при вулканизации каучуков серой и серусодержащими соединениями.
Активаторы вулканизации
Оксиды двухвалентных металлов (Zn, Mg, Ca, Cd),
Органические основания (моно-, ди- и триэтаноламины)
Олеат дибутиламмония, тиомочевину
Наиболее эффективны в сочетании с жирными кислотами: не оказывают влияния на кинетику вулканизации и приводят к увеличению прочности, сопротивлению раздиру и динамической выносливости вулканизатов.
Самые распространенные в промышленности
Эффективность действия ускорителей вулканизации повышается в присутствии активаторов вулканизации.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизующие агенты

## Slide 155: Замедлители вулканизации
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизующие агенты

## Slide 156
В зависимости от условий переработки и вулканизации, резиновая смесь должна обладать строго определенным индукционным периодом, который не всегда может быть достигнут простым варьированием концентрации серы и ускорителя вулканизации. Для достижения требуемого индукционного периода используются специальные добавки - замедлители подвулканизации.
Учитывая тенденцию к интенсификации всех технологических операций при производстве резиновых изделий и широкое применение ингредиентов, оказывающих отрицательное влияние на стойкость резин к подвулканизации, роль замедлителей подвулканизации в технологии резины непрерывно повышается.
Замедлители вулканизации
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизующие агенты

## Slide 157
Замедлители – вещества, увеличивающие продолжительность пребывания резиновой смеси в вязкотекучем состоянии при температурах изготовления и переработки, но не влияющие на скорость вулканизации и физико-механические свойства вулканизатов. Из значительного числа веществ, отвечающих перечисленным требованиям, практическое применение нашли:
N-нитрозодифениламин
N-nitrosodiphenylamine (NDPA)
N-циклогексилтиофталимид
Anti-scorching agent CTP
(Santogard PVI)
C14H15O2SN
Фталевый ангидрид
(С6Н5)2N – NO
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизующие агенты

## Slide 158
Наибольшей активностью обладает N-циклогексилтиофталимид (торговое название – Сантогард PVI), который по характеру воздействия на кинетику вулканизации приближается к идеальному замедлителю подвулканизации.
Заметное влияние на индукционный период он оказывает уже при содержании 0,1 мас. ч., причем в резиновых смесях с сульфенамидными ускорителями имеет место линейная зависимость между его концентрацией и продолжительностью индукционного периода и до 0,4-0,5 мас. ч. практически не наблюдается заметного влияния на скорость вулканизации и важнейшие механические показатели вулканизатов.
Оптимальные концентрации для фталевого ангидрида и N-нитрозодифениламина составляют 0,5-1,0, а для N-циклогексилтиофталимида - 0,3-0,5 мас. ч.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Вулканизующие агенты

## Slide 159: Наполнители
Модуль 10
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Наполнители

## Slide 160
Наполнители, улучшающие механические свойства резин, называются активными, или усиливающими (черная сажа – технический углерод ТУ, белая сажа БС- диоксид кремния).
Наполнители, не изменяющие свойств резин, называются инертными (иногда их называют также неактивными или разбавителями).
Это деление весьма условно, так как величина усиливающего эффекта зависит от природы эластомера и характера его взаимодействия с наполнителем.
К усиливающим наполнителям резин относятся черная сажа – технический углерод, а также белая сажа – двуокись кремния.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Наполнители

## Slide 161
Технический углерод ТУ является основным усиливающим наполнителем резиновых смесей; при его введении увеличивается прочность резин, сопротивление истиранию, раздиру. В особенности велика роль ТУ для вулканизатов на основе синтетических каучуков, которые без подобной модификации механических свойств не могли бы получить такого широкого применения.
Как основной усилитель каучука ТУ начали применять с 1918 г., главным образом в протекторных резинах для шин. С переходом резиновой промышленности на синтетические каучуки потребление технического углерода значительно увеличилось. В настоящее время 90% производимого технического углерода потребляется резиновой промышленностью .
ТУ представляет собой тонкодисперсное порошкообразное вещество, полученное сжиганием или термическим разложением газообразных или жидких углеводородов.
Для получения резин с разнообразными физико-механическими свойствами создают различные виды технического углерода. Сегодня выпускают большое число различных марок технического углерода. Они различаются способом производства, видом используемого сырья, физико-химическими характеристиками и элементным составом, а также размером частиц, которые характеризуются удельной поверхностью.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Наполнители

## Slide 162: Основные характеристики технического углерода: дисперсность, структурность, плотность
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Наполнители

## Slide 163
Дисперсность оценивается по среднему диаметру частиц, удельной поверхности, а также по удельному числу частиц в единице массы или объема.
Отношение адсорбционной удельной поверхности к геометрической показывает степень шероховатости поверхности частиц. Так как размеры макромолекул каучука обычно значительно больше, чем размеры углублений на поверхности частиц, в углублениях могут адсорбироваться компоненты вулканизующей группы, что влияет на вулканизацию.
Диаметр частиц определяют методом электронной микроскопии. Рассчитывают средний диаметр частиц. Удельная поверхность определяют методом электронной микроскопии. Принимается, что форма частиц – сферическая, поверхность – гладкая.
При расчете получают геометрическую удельную поверхность.
Дисперсность
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Наполнители

## Slide 164
Удельную поверхность определяют также по величине адсорбции низко-молекулярных веществ на поверхности ТУ.
Наиболее широко используется метод адсорбции азота (метод БЭТ).
Линейная форма изотермы адсорбции (уравнения БЭТ) имеет вид:
где p/pO — отношение давления в системе к давлению конденсации, a — величина адсорбции, am — объем монослоя на поверхности адсорбента, C — отношение констант адсорбционного равновесия в первом слое и константы конденсации.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Наполнители

## Slide 165
Структурность определяется степенью развитости первичных агрегатов. Степень развития цепочечной структуры зависит от способа получения технического углерода и от используемого сырья. Особенно благоприятен для образования первичных агрегатов печной способ производства.
Возникающие между частицами химические связи углерод–углерод обусловливают высокую прочность первичных агрегатов. Количество элементарных первичных частиц в таких агрегатах колеблется от 2-3 для низкоструктурных марок технического углерода до 200-600 для высокоструктурных.
Первичные агрегаты, соприкасаясь, образуют менее прочные вторичные структуры. Они, как правило, тем больше, чем меньше размер частиц и чем больше шероховатость и содержание кислородных групп на их поверхности. Вторичная структура, даже наиболее прочная, при введении технического углерода в резиновую смесь разрушается, но может образовываться вновь при смешении, хранении, вулканизации, а также при отдыхе вулканизованной резины.
Прямым методом определения структурности технического углерода является электронная микроскопия; косвенным методом определения структурности является метод масляного числа.
Структурность
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Наполнители

## Slide 166
Плотность технического углерода как материала, состоящего из отдельных частиц или агрегатов, промежутки между которыми заполнены воздухом, характеризуется насыпной плотностью.
Насыпная плотность технического углерода составляет 50-300 кг/м3, причем чем больше его структурность, тем меньше насыпная плотность.
При такой малой насыпной плотности транспортирование и переработка технического углерода очень затруднительны.
Для удаления из технического углерода посторонних примесей, а также для увеличения его насыпной плотности и улучшения технических свойств он подвергается специальной обработке.
Подготовка технического углерода заключается в удалении из него посторонних примесей и уплотнении.
Плотность
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Наполнители

## Slide 167
Наиболее распространенным способом уплотнения технического углерода, значительно улучшающим его технологические свойства, является гранулирование.
При гранулировании, которое проводят мокрым или сухим способами, происходит агломерация порошкообразного технического углерода в мелкие сферические частицы — гранулы. Для обеспечения «хороших» технологических свойств технического углерода необходимо, чтобы гранулы имели узкий фракционный состав по размеру. Поэтому, после окончания процесса гранулирования гранулы обычно просевают через сита для отбора фракции требуемого размера обычно 0,5–1,5 мм. Более крупные и более мелкие гранулы поступают на дробление и снова возвращаются на агломерацию.
Гранулы должны иметь определенную прочность, различную для разных марок технического углерода. С увеличением размеров первичных частиц и структурности гранулирование технического углерода затрудняется, а получающиеся гранулы имеют меньшую прочность.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Наполнители

## Slide 168
В основе всех лежит термическое (пиролиз) или термоокислительное разложение жидких или газообразных углеводородов. В зависимости от применяемого сырья и метода его разложения различают:
• печной — непрерывный процесс, осуществляемый в закрытых цилиндрических проточных реакторах. Жидкое углеводородное сырьё впрыскивается механическими или пневматическими форсунками в поток газов полного сгорания топлива (природный газ, дизельное топливо), причём расходы всех материальных потоков поддерживаются на заданном уровне. Полученную реакционную смесь для прекращения реакций газификации охлаждают, впрыскивая в поток воду. Техуглерод выделяют из отходящего газа и гранулируют;
• ламповый — непрерывный процесс, осуществляемый в специальных проточных реакторах. Жидкое углеводородное сырьё испаряется за счёт подвода теплоты к чаше, в которой оно находится. Пары сырья увлекают во внутрь реактора наружный воздух через кольцевой зазор между приёмным зонтом реактора и чашей для сырья. Материальные потоки контролируются лишь частично. Реакционный канал в хвостовой части реактора охлаждается через стенку водой. Техуглерод выделяют из отходящего газа и упаковывают;
Основные промышленные способы получения ТУ
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Наполнители

## Slide 169
• термический — процесс осуществляется в парных реакторах объёмного типа, работающих попеременно. В один из реакторов подают газ (природный, ацетилен) в смеси с воздухом, который, сгорая, нагревает футеровку реактора. В это время во второй предварительно нагретый реактор подают только газ (без воздуха), в ходе протекания реакции футеровка остывает, подачу газа переводят в подготовленный реактор, а остывший разогревают, как описано выше;
• канальный — периодический процесс, осуществляемый в специальных камерах периодического действия, в полу которых установлены щелевые (канальные) горелки. Пламя сгорающего сырья (природный газ) на выходе из горелок сталкивается с охлаждаемым водой металлическим жёлобом, процесс окисления прекращается с выделением техуглерода, который собирается внутри камеры. Полученный продукт периодически выгружают вручную.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Наполнители

## Slide 170
В РФ применяют классификация технического углерода по ГОСТ 7885-86 «Углерод технический для производства резины» и стандарту
П – печной К – канальный Т - термический
Следующий за буквенным цифровой индекс характеризует средний размер частиц техуглерода в целых десятках нанометров. Два последних цифровых индекса выбирались при утверждении марки.
Марка по ГОСТ 7885 | Удельная поверхность, 103 м2/кг | Йодное число, г/кг | Адсорбция масла, 10-5 м3/кг | Насыпная плотность, кг/м3
П245 | 119 | 121 | 103 | 330
П234 | 109 | 105 | 101 | 340
К354 | 150 | - | - | -
П324 | 84 | 84 | 100 | 340
П514 | - | 43 | 101 | 340
П701 | 36 | - | 65 | 420
П702 | 37,5 | - | 70 | 400
П705 | 23 | - | 110 | 320
П805 | 16 | - | 83 | 320
Т900 | 14 | - | - | -
Классификация ТУ
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Наполнители

## Slide 171
В основе классификации по стандарту ASTM D1765-14. Standard Classification System for Carbon Blacks Used in Rubber Products лежит способность некоторых марок техуглерода изменять скорость вулканизации резиновых смесей. В зависимости отчего маркам присвоены буквенные индексы «N» (с нормальной скоростью вулканизации) и «S» (с замедленной скоростью вулканизации, от англ. «slow» — медленный).
Следующий за буквенным цифровой индекс — номер группы марок по средней удельной поверхности. Два последних цифровых индекса выбирались при утверждении марки.
Марка по ASTM D1765 | Удельная поверхность, 103м2/кг | Йодное число, г/кг | Адсорбция масла, 10-5м3/кг | Насыпная плотность, кг/м3
N110 | 127 | 145 | 113 | 345
N220 | 114 | 121 | 114 | 355
S315 | 89 | - | 79 | 425
N330 | 78 | 82 | 102 | 380
N550 | 40 | 43 | 121 | 360
N683 | 36 | 35 | 133 | 355
N772 | 32 | 30 | 65 | 520
N990 | 8 | - | 43 | 640
Международная классификация ASTM
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Наполнители

## Slide 172
Частицы белой сажи — угловатые или округлой формы, дисперсность изменяется от 50 до 280 м2/г, состояние — аморфное.
Исследованию усиливающего действия белой сажи посвящено меньшее количество работ по сравнению с аэросилом, хотя использование белой сажи как наполнителя практически равняется применению аэросила.
На поверхности частиц белой сажи и аэросила содержатся гидроксильные и силанольные группы, которые являются активными центрами сорбции и обусловливают наряду с другими факторами высокую усиливающую способность этих наполнителей.
Белая сажа
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Наполнители

## Slide 173
Белая сажа представлена двумя разновидностями двуокиси кремния — собственно белой сажей и аэросилом. Эти наполнители также относятся к усиливающим, хотя объем их потребления ниже, чем технического углерода, в частности, по причине более высокой стоимости. Однако, в ряде случаев, например, для получения прочных светлых или цветных резин, используется именно белая сажа.
Белая сажа — это двуокись кремния, полученная из силиката натрия осаждением кислотой. Она характеризуется умеренно кислой реакцией и содержит примеси, диаметр частиц равен приблизительно 20-30 мкм, удельная поверхность 110-160 м2/г.
Аэросил (кремнезем). Промышленное производство аэросила началось в 1942 году; во время второй мировой войны Германия производила большое количество высокодисперсной двуокиси кремния или кремнезема К-3, названного аэросилом.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Наполнители

## Slide 174
Химическая природа и энергетика поверхности частиц кремнезема отличается от структуры и поверхностной энергии частиц ТУ (рис.).
Ссылка: http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/1001.html
Если энергия поверхности ТУ определяется дисперсионной составляющей, то в случае кремнезема главной является полярная составляющая, концентрация полярных силанольных групп на поверхности достигает 8-9/нм.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Наполнители

## Slide 175
Полярная поверхность имеет меньшее сродство к неполярным каучукам, в результате чего белая сажа существенно меньше их усиливает при равной с ТУ удельной поверхности, а взаимодействие частиц кремнезема друг с другом больше, чем частиц ТУ.
Поэтому сетка из частиц кремнезема разрушается при более высоких деформациях, вязкость смесей выше, смешение наполнителя с каучуком происходит труднее. Такие смеси приходится дольше вулканизовать, а вулканизационная сетка получается более редкой.
Поэтому длительное время кремнезем использовался как наполнитель только специальных резин или в качестве небольших добавок в резины с ТУ. Например, очень важную роль кремнезем выполняет в резинах каркаса шин, где он входит в состав системы резорцин - уротропин и существенно повышает адгезию нитей корда к резине.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Наполнители

## Slide 176
Развернувшееся в 80-х годах ХХ века движение "зеленых", потребовавших усилить внимание к охране окружающей среды и особенно активно действовавших в странах Западной Европы, поставило вопрос об уменьшении вредного воздействия не только выхлопных газов автомобиля, но и токсического влияния продуктов производства и износа шин.
Как ответ на требование экологического движения, производители шин в 1992 году выдвинули концепцию "зеленой" шины. Она предусматривает на стадии производства улучшение санитарно-гигиенических условий труда, а на стадии эксплуатации - снижение потерь на качение с целью уменьшения расхода топлива и выброса выхлопных газов.
Повышение экологической безопасности при изготовлении и эксплуатации шин достигается путем исключения или сокращения содержания материалов, выделяющих мономеры, олигомеры, другие летучие вещества, канцерогенные и другие вредные соединения.
Одним из вредных компонентов резины является ТУ, поэтому возникла актуальная задача его замены на другой активный наполнитель — кремнекислоту.
ЗЕЛЕНАЯ ШИНА
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Наполнители

## Slide 177
Первоначальные теории усиления, предложенные В. Вигандом применительно к резиновым смесям (при их оптимальном наполнении), излагались примерно следующим образом:
Каучук образует в смеси дискретную фазу, состоящую из отдельных структурных единиц, в общем больших по размеру, чем индивидуальные частицы усиливающего техуглерода.
Слои техуглерода окружают каждую макромолекулу каучука и образуют комплексы каучук-техуглерод (сажекаучуковый гель), которые связаны между собой поверхностными силами притяжения. Образование таких структур возможно, когда величина макромолекул существенно больше размера частиц техуглерода. Дополнительные количества частиц техуглерода заполняют пустоты между комплексами каучук-техуглерод.
Техуглерод, добавленный после заполнения пустот, действует расклинивающим образом, раздвигая комплексы с прогрессивным уменьшением эффекта усиления.
Не весь наполнитель, введенный в каучук способен образовывать цепочечные структуры. Часть его, количественно зависящая от свойств составных частей смеси, остается в виде групп или агрегатов различного числа первичных частиц внутри звеньев структуры наполнителя. Такие вкрапления снижают общую механическую прочность композиций. Этим и объясняется наличие оптимума наполнения.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Наполнители

## Slide 178
Адгезионная теория позволяет объяснить как механизм усиления, так и механизм разрушения наполненных резин.
В работах Крауса, Данненберга и Бунстра, Студебейкера показано, что за счет сильных адсорбционных или химических связей каучука с наполнителем в наполненной резине общее число поперечных сшивок больше, чем в ненаполненных резинах.
Адгезионная теория
Школа П.А. Ребиндера
При введении в эластомеры твердых наполнителей происходит существенное уменьшение молекулярной подвижности макромолекул в поверхностном слое на границе раздела каучук-наполнитель, что является результатом, во-первых, стерических ограничений, обусловленных наличием твердой поверхности, во-вторых, взаимодействием полимера с поверхностью наполнителя.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Наполнители

## Slide 179
Неактивные наполнители (мел, оксид железа и др.) образуют в массе каучука дисперсную фазу в виде изолированных первичных частиц или агрегатов.
Характерная особенность усиливающих наполнителей – это их способность образовывать цепочечные структуры в среде каучука (рис. б).
Рис. Схема формирования углеродно-каучуковых частиц а) и их физических взаимодействий по цепочечному (б) и сегментальному (в) механизму:
1 – растаскивание агломерата на углеродно-каучуковые частицы; 2 – формирование переходного слоя вокруг частицы; 3 – углеродно-каучуковая система.
Ссылка: Ю.Н. Никитин Основы усиления резины техуглеродом // Вопросы химии и химической
технологии, 2013 -№1-С. 99-112.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Наполнители

## Slide 180
В последнее время основными направлениями поиска новых активных наполнителей резин являются:
Применение в качестве наполнителей дисперсных веществ нанометрового размера – это бурно развивающееся направление. С развитием и удешевлением нанонаполнителей они могут достаточно реально и эффективно применяться и в составе резин.
Применение в качестве активных наполнителей резин минеральных соединений – направление комплексного использования природных ресурсов.
Замена технического углерода – экологическое движение под названием «Зеленая шина».
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Наполнители

## Slide 181: Пластификаторы. Мягчители
Модуль 11
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Пластификаторы

## Slide 182
Пластификаторы - вещества, которые вводят в состав полимерных материалов для придания (или повышения) эластичности и (или) пластичности при переработке и эксплуатации.
Пластификаторы:
облегчают диспергирование ингредиентов;
снижают температуру технологической обработки композиций;
улучшают морозостойкость полимеров, но иногда ухудшают их теплостойкость.
Некоторые пластификаторы могут повышать огне-, свето- и термостойкость полимеров.
Общие требования к пластификаторам:
- хорошая совместимость с полимером; низкая летучесть, отсутствие запаха, химическая инертность;
- стойкость к экстракции из полимера жидкими средами, например маслами, моющими средствами.
Количество пластификатора в композиции — от 1...2% до 100 % (от массы полимера).
Пластификаторы
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Пластификаторы

## Slide 183
Пластификатор | Плотность при 20 °С, кг/м3 | Показатель преломления при 20 °С | Динамическая вязкость при 20 °С, мПа*с | Т кип, °С | Твсп, °С | Т зас, °С
Эфиры ортофталиевой кислоты |  |  |  |  |  | 
Дибутилфталат | 1045-1049 | 1,492-1,492 | 19-20 | 340 | 168 | -40
Ди-(2-этилгексил)фталат | 982-986 | 1,486-1,487 | 80-85 | 386 | 205 | -50
Эфиры ортофосфорной кислоты и спиртов или фенолов |  |  |  |  |  | 
Дифенил-2-этилгексилфосфат | 1092 | - | - | 256 | 200 | -36
Трифенилфосфат | 1201 | - | 8,6 | 407 | 225 | -48
Эфиры алифатических карбоновых кислот и алифатических спиртов |  |  |  |  |  | 
Ди(2-этилгексил)азелат | 915 | 1,445-1,445 | 17-23 | 237 | 205 | -60
Дибутилсебацинат | 934-938 | 1,441-1,445 | 7-11 | 345-349 | 183 | -12
Ди(2-этилгексил)себацинат | 913-919 | 1,450-1,454 | 19-23 | 222-228 | 215 | -60
Эфиры алифатических карбоновых кислот и гликолей |  |  |  |  |  | 
Триэтиленгликоль-2этилбутират | 955 | 1,440 | 11,5 | 196 | 197 | -65
Дибутиловый эфир полипропиленгликольадипината | 1100-1200 | - | 1100-1800 | - | - | -
Эфиры тримеллитовой кислоты и спирта |  |  |  |  |  | 
Три(2-этилгексил)тримеллитат | 987 | 1,485 | 286 | 260 | 260 | -46
Тетра(2-этилгексил)пиромеллитат | 987 | 1,485 | 675 | - | 260 | -35
Физико-химические свойства некоторых пластификаторов
183
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Пластификаторы

## Slide 184
Мягчители
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Пластификаторы. Мягчители
Мягчители – принятое в резиновой промышленности название пластификаторов, которые облегчают переработку каучуков, снижая температуру текучести резиновых смесей, но не улучшают морозостойкость вулканизаторов.
К мягчителям относятся, например, парафино-нафтеновые и ароматические нефтяные масла, канифоль, кумароно-инденовые и нефтеполимерные смолы, продукты взаимодействия растительных масел с серой (фактисы), нефтяные битумы (рубраксы).
Мягчители должны соответствовать ряду требований:
хорошая совместимость с полимерами,
химическая и термическая стойкость при переработке или при эксплуатации изделий,
низкая летучесть,
отсутствие неприятного запаха и низкая токсичность,
малое изменение вязкости в широком интервале температур,
незначительное влияние на кинетику структурирования,
низкая стоимость.

## Slide 185
Выбор пластификаторов для различных каучуков
Парафино-нафтеновые масла – вазелиновое, стабилойн-18, стабилипласт-62, нетоксол и др. ограниченно совместимы с непредельными каучуками, могут использоваться как мягчители мало- и предельных каучуков – СКЭП (Т), БК, ограниченно используются в полидиеновых каучуках и БСК. В больших дозировках ухудшают механические свойства резин.
Ароматические масла – ПГ-6 и др. Масла хорошо совмещаются с не- и насыщенными каучуками, обеспечивают снижение вязкости, увеличение клейкости резиновых смесей. Не применимы для смягчения мало- и насыщенных карбоцепных каучуков СКЭП (Т) и БК (связывают компоненты вулканизирующей группы), в цветных и светлых резинах (окрашивают резину).
Хлорпарафины – жидкий ХП-333, твердый хлорпарафин ХП-418, жидкие ХП-418, ХП-470, ХП-600. Мягчители полярных каучуков – хлоропреновых, бутадиен-нитрильных каучуков.
Синтетические пластификаторы – дибутилфталат (ДБФ), дибутилсебацинат (ДБС), диоктилсебацинат (ДОС) и др. используют для повышения морозостойкости и смягчения смесей на основе полярных каучуков.
Продукты переработки каменного угля, растительного происхождения и жирные кислоты – кумарон-индиевые смолы, стирол-индеивые смолы – для каучуков общего назначения, канифоль, фактисы, жирные кислоты (стеариновая, олеиновая кислоты) – для различных каучуков.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Пластификаторы

## Slide 186: Противостарители (антиоксиданты)
Модуль 12
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Противостарители

## Slide 187
Старение – результат воздействия на каучук кислорода, нагревания, света и особенно озона. Старение каучуков и резин ускоряется при присутствии соединений поливалентных металлов и при многократных деформациях.
Виды старения:
Тепловое старение – результат одновременного воздействия тепла и кислорода.
Световое старение – результат окисления, активированное ультрафиолетовым излучением.
Озонное старение.
Радиационное старение под действием ионизирующих излучений.
Атмосферное старение.
Окисление, активированное металлами переменной валентности.
Противостарители
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Противостарители

## Slide 188
Стойкость вулканизатов к старению зависит от ряда факторов:
природы каучука;
свойств содержащихся в резине противостарителей, наполнителей и пластификаторов;
природа вулканизующих веществ и ускорителей вулканизации (от них зависит структура и устойчивость сульфидных связей, возникающих при вулканизации);
степени вулканизации;
растворимости и скорости диффузии кислорода в каучуке;
соотношения между объемом и поверхностью резинового изделия (с увеличением поверхности увеличивается количество кислорода, проникающего в резину).
Наибольшей стойкостью к старению и окислению характеризуются полярные каучуки – бутадиен-нитрильные, хлоропреновые и др.
Неполярные каучуки менее стойкие к старению.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Противостарители

## Slide 189
Замедление процесса окисления, исходя из механизма реакции, может идти по двум направлениям: ингибирование инициирования и ингибирование развития и разветвления цепи.
Противостарители (стабилизаторы, ингибиторы, антиоксиданты) могут быть подразделены на две большие группы: противостарители, ингибирующие инициирование (превентивные противостарители) за счет разложения гидроперекисей, поглощения светового излучения, дезактивации ионов металлов переменной валентности, и противостарители, обрывающие цепи.
Активность ингибиторов зависит от их строения. Многие соединения (меркаптаны, сульфиды, дитиокарбаматы, дитиофосфаты, эфиры фосфористой кислоты и др.) могут ингибировать окисление за счет взаимодействия с гидропероксидами с образованием неактивных продуктов и являются превентивными противостарителями.
Наиболее распространенными противостарителями, которые обрывают цепи, связывая пероксидные радикалы, являются фенолы и амины, способные легко отдавать водород:
ROO· +AH→ROOH +A·
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Противостарители

## Slide 190
Выбор противостарителя зависит от многих факторов:
природы полимера;
степени ее чистоты и природы примесей (например, наличие соединений металлов переменной валентности);
условий получения каучука;
растворимости противостарителя в каучуке;
его токсичности;
стоимости;
необходимо, чтобы в условиях получения и выделения каучука, противостаритель не подвергался гидролизу и не вымывался в виде растворимых солей и т. д.
Выбор противостарителя
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Противостарители

## Slide 191
Большое значение имеет растворимость противостарителей в каучуке. Наибольшие затруднения вызывают противостарители, хорошо растворимые при повышенных температурах и мало растворимые при обычной температуре. Такие вещества мигрируют на поверхность резины.
Для правильного выбора противостарителя и особенно для сохранения его в каучуке и резине необходимо знать летучесть противостарителя в условиях сушки и переработки каучука, учитывать его физическое состояние и технологические свойства (условия дозирования, диспергируемость и др.), влияние на свойства резиновой смеси (склонность к подвулканизации, пластоэластические свойства и др.), влияние на скорость вулканизации и технические свойства вулканизата. Необходимо выбирать такие соединения, которые не оказывали бы существенного влияния на действие других ингредиентов.
Одним из важных факторов, определяющих выбор противостарителя, является его влияние на изменение окраски резин в процессе старения. По этому признаку противостарители подразделяют на окрашивающие и неокрашивающие. Последние могут применяться при производстве цветных изделий, а окрашивающие обычно используют в резинах черного цвета, наполненных техническим углеродом.
При увеличении содержания противостарителя в каучуке или резиновой смеси эффективность его действия возрастает.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Противостарители

## Slide 192
Противостарители различают химического и физического действия.
Противостарители химического действия (альдоль, неозон), взаимодействуя с кислородом, продиффундировавшим в резину и перекисям каучука, задерживают его окисление.
Противостарители физического действия (парафин, воск), образуя поверхностные пленки, затрудняют диффузию кислорода.
Виды противостарителей
Действие химических противостарителей основано на ингибировании процесса окисления каучука. Они разрушают перекиси каучука в первый период их образования и производят обрыв цепи окисления каучука.
Большинство химических противостарителей принадлежит к следующим классам органических соединений: 1) первичные и вторичные ароматические амины; 2) ароматические диамины; 3) продукты конденсации ароматических аминов с альдегидами; 4) фенолы.
Химические противостарители используются для предохранения резин от атмосферного старения.
Противостарители химического действия
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Противостарители

## Slide 193
К физическим противостарителям относятся: парафин, церезин и другие воски, которые, выступая (выцветая) на поверхность резины, образуют пленку, защищающую резину от действия кислорода и озона воздуха. Обычно в резину для кабелей и проводов, работающих в атмосферных условиях, добавляют 3-5 % противостарителя на 100 вес. ч. каучука.
Физические противостарители защищают резину главным образом от воздействия света и озона.
Противостарители физического действия
К противостарителям физического действия относятся воскообразные вещества: парафин, церезин, петролатум, озокерит-60, АФ-1, ЗВ-1, ЗВ-2, ОМ-7, антилюкс. Одновременно являются и мягчителями.
Вводятся в резиновые смеси в количестве 1-3 %. Защищают резины от свето-озонного и атмосферного старения и растрескивание под действием озона и солнечного света.
Воскообразные защитные вещества
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Противостарители

## Slide 194
Возникающие при окислении перекисные радикалы типа ROO* и углеводородные радикалы R» значительно легче могут реагировать с молекулой ингибитора АН (противостарителя), чем с молекулой исходного вещества RH, благодаря тому, что водород в соединении АН менее прочно связан, чем в соединении RH. Поэтому окисление каучука в присутствии противостарителей происходит медленно.
В противостарителях, являющихся вторичными ароматическими аминами, ингибирующая способность возрастает с увеличением подвижности водорода аминной группы, последняя же возрастает при увеличении веса ароматических радикалов.
Для изучения действия различных противостарителей в резинах и сопротивления резины старению в разнообразных условиях применяются различные методы лабораторных испытаний.
Ненаполненная смесь отличается высоким содержанием каучука (90-92 %), в ее состав, кроме каучука и серы, входят ускорители, активаторы и противостарители.
Механизм действия противостарителей
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Противостарители

## Slide 195
Противостарители (антиоксиданты)
№ | Торговое название КНР | Торговое название в РФ и др. странах | №CAS | Химическая формула | Свойства
1 | Antioxidant A | Неозон А Rhenofit PAN (Германия) | 90-30-2 | N-фенил-α-нафтиламин | Растворяется в бензоле, хлороформе, этиловом спирте, не растворяется в воде. Пылевоздушные смеси взрывоопасны. Умеренно токсичен. Является стабили-затором каучуков и резин. По классифи-кации грузов относится к 9-му классу опасности.
2 | Antioxidant D (PBN) | Неозон Д, Нафтам 2 (Украина) | 135-88-6 | Фенил-β-нафтиламин | Является стабилизатором синтетических каучуков, термостабилизатором, анти-оксидантом, противоутомителем резин промышленного назначения. Не является антиозонантом. 9-й класс опасности
3 | Antioxidant OCD | Permanax ODPA (Бельгия) Rhenofit OCD (Германия) | 101-67-7 | Октилированный дифениламин | Является антиоксидантом и противо-утомителем резин на основе натураль-ного и синтетического каучуков общего назначения, термостабилизатором и антиозонантом для резин на основе хлоропреновых каучуков (особенно в сочетании с N,N’-дифенил-n-фенилдиамином)
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Противостарители

## Slide 196
№ | Торговое название КНР | Торговое название в РФ и др. странах | №CAS | Химическая формула | Свойства
4 | Antioxidant BLE | BLE, BLE-25, Aminox (США) |  | Смесь продуктов конденсации дифе-ниламина с ацетоном ДФАА (DDA-A) + продукты не установлены | Является антиоксидантом синтетических каучуков (для бутадиен-стирольных по эффективности аналогичен ФБН), термо-стабилизатором и антиоксидантом для резин на основе натурального и синтетических каучуков общего назначения. Не классифицируется как опасный груз.
5 | Antioxidant RD | Ацетонанил Н (Россия) Flecton TMQ (Бельгия) Vulkanox HS (Германия) Nauguard Q (США) | 26780-96-1 | Полимеризационный 2,2,4-триметил-1,2-дигидрохлорин ТМХ (TMQ) | Является антиоксидантом и термо-стабилизатором для резин на основе натурального и синтетических каучуков общего назначения. Применение в сочетании с алкил-арил-замещенными n-фенилдиаминами обеспечивает синергетический эффект в защитном действии, в результате чего резко увели-чивается тепло-, озоностойкость и уста-лостная выносливость резин. 9 класс опасности.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Противостарители
Противостарители (антиоксиданты)

## Slide 197
№ | Торговое название КНР | Торговое название в РФ и др. странах | №CAS | Химическая формула | Свойства
6 | Sirantox IPPD Antioxidant IPPD | Диафен ФП (Россия, с 2006 г. не производится) Suntoflex IPPD (Бельгия) Vulkanox 4010NA (Германия) Dusantox IPPD (Словакия) Pilflex IP (Индия) | 101-72-4 | N-Изопропил-N’-фенил-п-фенилендиамин ИФФД (IPPD) | Является антиозонантом, антиокси-дантом и противоутомителем для резин промышленного назначения в условиях статической и динамической дефор-мации. Пассивирует окисляющее действие тяжелых металлов (медь, марганец), особенно в сочетании с ТМХ. Продолжительность действия ограни-чена высокой стойкостью расходования продукта из резины. 9 класс опасности.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Противостарители
Противостарители (антиоксиданты)

## Slide 198
Противостарители (антиоксиданты)
№ | Торговое название КНР | Торговое название в РФ и др. странах | №CAS | Химическая формула | Свойства
7 | Antioxidant 6PPD | Suntoflex 6PPD (Бельгия) Vulkanox 4020 (Германия) Dusantox 6PPD (Словакия) Pilflex 13 (Индия) Accinox ZC (Индия) | 793-24-8 | N-(1,3-диметилбутил)-N’-фенил-п-фенилдиамин 6 ФФД (6PPD) | Является антиоксидантом для синтетических каучуков, антиозонантом, антиоксидантом и противоутомителем для резин промышленного назначения в условиях статической и динамической деформации. Пассивирует окисляющее действие тяжелых металлов (медь, марганец), особенно с ТМХ.
8 | Antioxidant DPNPD | Диафен НН (Россия) Agerie White (США) | 93-46-9 | N,N’-Ди(β-нафтил)-п-фенилендиамин ДБНФД (DBNPD) | Является термостабилизатором для резин промышленного назначения. Эффективно пассивирует действие солей металлов переменной валентности. 9 класс опасности.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Противостарители

## Slide 199
Противостарители (антиоксиданты)
№ | Торговое название КНР | Торговое название в РФ и др. странах | №CAS | Химическая формула | Свойства
9 | Antioxidant 264 (ВНТ) | Агидол 1 (Россия) Vulkanox ВНТ (Германия) Lowonox BHT (Chemtura) | 124-37-0 | 4-метил-2,6-ди-трет-бутилфенол МБФ (ВНТ) | Является антиоксидантом, термо- и светостабилизатором для каучуков и резин. Менее эффективен чем BKF.
10 | Antioxidant SP-C Antioxidant SP-W | Vulkanox SР (Германия) Wingstav S (Франция) | 61788-44-1 | Смесь продуктов алкилирования фенола стиролом СФ (SPH) | Является стабилизатором каучуком, антиоксидантом, светостабилизатором резин. По эффективности равноценна ФБН, но не вызывает изменения окраски.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Противостарители

## Slide 200
Противостарители (антиоксиданты)
№ | Торговое название КНР | Торговое название в РФ и др. странах | №CAS | Химическая формула | Свойства
11 | Antioxidant 2246 (МВР) | Агидол 2 (Россия) VulkanoxBKF (Германия) Lowinox 22М46 (США) Songnox 2246 (Корея) | 119-47-1 | 2,2’-метилен-бис(4-метил-6-трет-бутилфенол) МБФ (2246, МВР) | Является стабилизатором каучуков, антиоксидантом, светостабилизатором, в меньшей степени – антиозонантом и противостарителем резин. Пассивирует действие солей металлов переменной валентности.
12 | Richfos TNPP (Тайвань) | IrgafosTNPP (Швейцария) NaugardP (США) Songnox TNPP (Ю. Корея) | 26523-78-2 | Три(п-нонилфенил)фосфит ТНФ Ф (TNPP) | Является эффективным не изменяющим свет продукта стабилизатором бутадиеновых, бутадиенстирольных, бутадиеннитрильных, этиленпропиленовых синтетических каучуков и резин на их основе (дозировка 1-2%). Может применяться в сочетании с фенольными стабилизаторами.
Резина – промышленный полимерный материал
Модуль. Противостарители

## Slide 201
Тест
Щелкните кнопку Тест для редактирования этого теста