## Slide 1: МДК 01.
Тема: Смеси каучуков

## Slide 2: Смеси каучуков
Эластичность
Твердость
Бензостойкость
Износостойкость
Морозостойоктсь
Теплостойкость
Маслостойкость

## Slide 3: Распределение наполнителя
На распределение наполнителя в смеси полимеров оказывают влияние следующие факторы:
1. Порядок введения наполнителя в смесь или в компоненты смеси. Имеется в виду возможность введения наполнителя либо в один полимер, либо в другой, либо в оба полимера в заданных количествах с последующим перемешиванием. Возможно введение наполнителя, в заранее приготовленную смесь, а также другие варианты режима смешения, обеспечивающие резко различное содержание наполнителя в фазах полимеров в смеси
2. Различие сродства смешиваемых полимеров к поверхности наполнителя, обусловливающее различное смачивание поверхности разными полимерами и поэтому преобладание на поверхности частиц наполнителя сегментов того полимера, который лучше смачивает эту поверхность
3. Различие вязкости смешиваемых полимеров, что приводит к разной скорости деформации каждой фазы при заданном напряжении сдвига в смесительном оборудовании. Наполнитель преимущественно переходит в быстро деформирующуюся фазу

## Slide 4: Смеси каучуков
Схематическое изображение типов температурной зависимости tg для бинарных смесей полимеров различной структуры (пунктир - положение максимумов исходных полимеров):а - типично двухфазная смесь; б - взаиморастворение на границе раздела фаз или изменение структуры каждой фазы в области, прилегающей к межфазному слою в результате межмолекулярного взаимодействия (кривая имеет сдвиг максимумов в сторону сближения); в - полное взаиморастворение полимеров с образованием однофазной смеси

## Slide 5: Смеси каучуков
Наиболее типичные образцы фазовой морфологии смесей полимеров, полученных экструзией: капельная (а) и капельно-волокнистая (б); слоистая (в); капсулированная (г); взаимопроникающие фазы (д).
а
б
в
г
д

## Slide 6: Смеси каучуков
СЭМ-микрофотографии изломов экструдатов смесей ПП/ПС 15/85. Волокнистый (а) и слоистый (б) типы морфологии при эластичности фазы ПП соответственно выше и ниже эластичности фазы ПС. Увеличение ×2000

## Slide 7: Наночастицы
Влияние первоначального расположения полимерных фаз в резервуаре реометра (верхний ряд) на морфологию экструдатов после экструзии (нижний ряд)

## Slide 8: Типы морфологии смеси каучуков
Тип морфологии: а – слоистый; б – капельно-волокнистый; в – слоистый

## Slide 9: Смеси каучуков
Схематическая зависимость размера частиц дисперсной фазы от состава смеси. (ПЭ – полиэтилен, Пс – полистирол).