## Slide 1: МДК 03. Морозостойкость эластомеров (стеклование, кристаллизация, способы оценки морозостойкости, обзор рынка морозостойких эластомеров).
Тема 3.2. : Влияние наполнителя, вулканизующей группы на морозостойкость резин

## Slide 2: Особенности структуры, возникающей при взаимодействии наполнителя с каучуком.
Влияние наполнителя на морозостойкость резин определяется особенностями структуры, возникающей при взаимодействии наполнителя с каучуком.
Между частицами активного технического углерода и каучуком образуются разнообразные связи - от слабых физических до прочных химических, а на частицах наполнителя возникает слой адсорбированного каучука.
Рис.3.2.1. Структурные состояния наполненного эластомера: I – ниже температуры стеклования Тα, II – в интервале Тα<Т<Тφ, III – ниже температуры Тх (при δ>δк), IV – выше температуры Тα, V – выше температуры Тφ. 1 и 2 – хемосорбционные узлы, 3 – частицы наполнителя, 4 – межфазный слой, 5 – полимерная матрица.

## Slide 3
Введение технического углерода, как правило, не изменяет или незначительно повышает Тс резин, однако, существенно сказывается на их поведении при температурах низких, но превышающих Тс.
Коэффициент морозостойкости снижается с увеличением дисперсности технического углерода и его содержания в резине, причем этот эффект сильнее проявляется для резин из неполярных каучуков.
Рис.3.2.2. Зависимость коэффициента морозостойкости от величины деформации. 1 – ненаполненная резина на основе СКИ-3 при 55°С, 2 – ненаполненная резина на основе НК при -50°С, 3- резина на основе НК содержащая 50 масс.ч. ТУ К 354.

## Slide 4: Выбор вулканизующей группы.
Рис.3.2.3. Зависимость полупериода кристаллизации t1|2 от густоты сетки (1/Мс) для вулканизатов: а) – НК, Т=25°С: 1 – полисульфидные связи; 2- моносульфидные и С-С связи; б) наирит НП, Т=20°С: 1 – вулканизаты с ZnO и MgO; 2 – термовулканизаты; 3,4 – вулканизаты с серой и тиурамом.

## Slide 5
Нанонаполнители для полимеров: слоистые алюмосиликаты, нановолокна и углеродные нанотрубки, фуллерены, наноалмазы, шунгит, неорганические нанотрубки.
Технологические способы получения полимерных нанокомпозитов: синтез наноструктур in situ при полимеризация мономера в присутствии нанонаполнителя, непосредственное смешение нанонаполнителя (с предварительной модификацией и без) и полимера в расплаве или растворе, крейзинг полимеров.

## Slide 6
Полимерные нанокомпозиты повышенной морозостойкости на основе пропиленоксидного каучука и природных алюмосиликатов
Цель работыразработка резин уплотнительного назначения с повышенным уровнем эксплуатационных характеристик на основе морозостойкого каучука нового поколения с применением нанонаполнителей неорганической природы (природные каркасные и слоистые алюмосиликаты).
Актуальность работы обусловлена необходимостью повышения надежности эксплуатации и ресурса работы эластомерных герметизирующих деталей машин и механизмов, эксплуатирующихся в экстремальных климатических условиях Севера.
Объекты: Пропиленоксидный каучук (СКПО), работоспособен до - 74 ºС, Кв при -50 ºС = 0,8;
Природные цеолиты (каркасные алюмосиликаты);
Монтмориллонит (слоистый алюмосиликат);
Ожидаемые результаты: снижение степени набухания в углеводородных средах (нефть, бензин), улучшение износостойкости и релаксационных характеристик резин при сохранении уникальной морозостойкости.
Монтмориллонит
(бентонитовая глина)

## Slide 7
Слоистый алюмосиликат: монтмориллонит
( бентонитовые глины Хакасского и Курганского месторождений)
Методы исследований:
Стандартные методы (ГОСТ 270-84, ГОСТ 9.029-74, ГОСТ 408-78, ГОСТ 9.030-74).
Износостойкость: по методу определения сопротивления истиранию, прибор АР-40 и машина МИ-2.
Структура материалов: электронный сканирующий микроскоп JSM – 6480LV фирмы «JEOL», снабженный приставкой РСА «Oxford»; DSC 204 F1 Phoenix, «NETZSCH»; ДМА(Pyris Diamond DMA,Seiko Instruments Inc.); атомно-силовой микроскоп (Россия, NT-MDT), ИК-спектрометр (Paragon-1000,Реrkin Elmer), дифрактометр ДРОН-3.
.
Каркасный алюмосиликат: природный цеолит
(месторождение Хонгуруу)
(Nа,К)6(Аl6Si30O72)20H2O

## Slide 8: Модификация пропиленоксидного каучука природными цеолитами
Параметры фракции
Продолжительность активации, мин
3
5
10
Обл. размеров,нм
30-169
17-169
3-30
Доля фракции, %
6
11
8
Сред. значение кри-вой распред-я, нм
70
18
10,4
Обл. размеров,нм
169-3000
169-3000
169-3000
Доля фракции, %
94
85
89
Сред. значение кри-вой распр-я, нм
1300
1397
1318
Цеолиты подвергались активации в планетарной мельнице АГО-2с (частота вращения вала электродвигателя 1450 об/мин, частота вращения барабанов 1290 об/мин) в течение 3, 5 и 10 мин.
Вре-мя, мин
Сод-е цеол-в, мас.ч.
f100, Мпа
fр, МПа
р, %
Q в неф-ти, %
Км при
-20ºС
Км при
-50ºС
ОДС,
%
0
0
3,5
7,1
256
21,0
0,92
0,82
68,0
3
15
4,3
7,2
242
17,0
0,99
0,88
67,0
10
15
3,4
6,6
237
19,6
0,98
0,79
51,4
Табл.3.2.2. Свойства резин с оптимальным содержанием цеолитов.
Табл.3.2.1.Фракционный состав цеолитов по данным динамического светорассеяния

## Slide 9: Модификация резин на основе СКПО бентонитовыми глинами
Рис.3.2.4. Зависимость условной прочности при растяжении (а), ОДС (б), объемного износа (в) и степени набухания резин на основе СКПО от содержания бентонита:
― исходная резина;
― резина с бентонитом Курганским (БК);
― резина с бентонитом Хакасским (БХ).
а)
б)
в)
г)

## Slide 10
Таблица 3.2.3.
Основные свойства резин на основе СКПО, содержащих бентониты*
Наименование | fp, МПа, (изменения в % от исходного) | ОДС, % (изменения в % от исходного) | ΔV, см3 (изменения в % от исходного) | Q, % (изменения в % от исходного)
СКПО исх | 6,0 ± 0,2 | 57,3 | 0,169 ± 0,021 | 35,3
СКПО + 0,5БХ | 5,9 ± 0,2 (↓ 7) | 38,2 (↑ 30) | 0,098 ± 0,012 (↑ 42) | 29,6 (↑ 16)
СКПО + 0,5БХ (акт. 3 мин) | 5,8 ± 0,3 (↓ 3) | 51,9 (↑ 3) | 0,073 ± 0,015 (↑ 57) | 27,3 (↑ 23)
СКПО + 3 БК | 5,6 ± 0,2 (↓ 7) | 42,1 (↑ 22) | 0,095 ± 0,018 (↑ 44) | 27,4 (↑ 22)
СКПО + 3 БК (акт. 3 мин) | 6,0 ± 0,1 (0) | 55,2 (↑ 3) | 0,089 ± 0,016 (↑ 47) | 30,1 (↑ 15)
* - в таблице в скобках стрелками ↑ и ↓ указано улучшение и ухудшение свойств соответственно, цифрами – изменения в % по отношению к исходному значению.

## Slide 11
Рис. 3.2.5. Электронная микрофотография и карты распределения химических элементов (Si, O) в объеме образца композиции на основе СКПО и 0,5 мас.ч. неактивированных БХ при увеличении х50
Рис. 3.2.6. Электронная микрофотография и карта распределения кремния в объеме образца резины на основе СКПО и 0,5 мас.ч. активированного БХ при х800

## Slide 12
Рис.3.2.7. Рентгенограммы бентонита Хакасского месторождения (а), эластомерных композитов на основе СКПО ненаполненного (б), содержащих 5 мас.ч. БХ (в)