## Slide 1: Название модуля
Тема: Активация технического углерода

## Slide 2
Бутадиен-нитрильный каучук БНКС-18 АМН – продукт эмульсионной полимеризации бутадиена с нитрилом акриловой кислоты.
Где, А – низкотемпературная полимеризация (+5оС)
М – каучук «мягкий» содержит регулятор мм в эмульсии, не требует пластикации в производстве композиций
Н – каучук заправлен не темнеющим противостарителем
Технический углерод П803 - печной, малоактивный техуглерод, получаемый при термоокислительном разложении жидкого углеводородного сырья, с низким показателем дисперсности и средним показателем структурности
Технический углерод N550 - среднедисперсный среднеусиливающий техуглерод. Обеспечивает высокую экструзионную способность, сравнительно высокое сопротивление раздиру.
Технический углерод N774 - низкодисперсный техуглерод средней активности, придающий смесям высокую упругость и улучшенные динамические свойства.
Объекты исследования

## Slide 3: Структурная организация ТУ

## Slide 4: Механоактивация техуглерода
Планетарная мельница: Активатор 2S (Россия, Новосибирск, ЗАО «Активатор»)
Скорость вращения центральной оси – 1000 об/мин
Скорость вращения барабанов – 1500 об/мин
Центробежное ускорение до 150G
Загрузка барабанов ТУ по 30гр
Масса шариков в барабане 160гр( 40 шт)
Ингредиент | Время активации, сек |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ТУ П803 | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
Ингредиент | Время активации, сек | 
 | 8 | 9
ТУ N774 | 0 | 90
Ингредиент | Время активации, сек | 
 | 10 | 11
ТУ N550 | 0 | 90

## Slide 5: Изменение размера частиц
неактивированный
активированный
П803

## Slide 6: Изменение размера частиц
неактивированный
активированный
N774

## Slide 7: Изменение размера частиц
N550
неактивированный
активированный

## Slide 8: Изменение размера частиц
до
после
х60000

## Slide 9: Результаты исследования на собтометре ТУ
Марка ТУ | Время активации, сек | Удельная поверхность, м2/г | Удельная поверхность, м2/г, по паспорту
П803 | 0 | 9,96 | 13 - 18
 | 30 | 10,60 | 
 | 60 | 14,94 | 
 | 90 | 13,13 | 
 | 120 | 22,60 | 
 | 150 | 20,96 | 
 | 180 | 29,49 | 
N774 | 0 | 14,66 | 28-32
 | 90 | 26,94 | 
N550 | 0 | 33,00 | 39-43
 | 90 | 40,90 | 

## Slide 10: ТУ N550 после механической активации в течение 90 секунд (х30000)

## Slide 11: Изготовление опытных образцов на основе БНКС-18
Режим смешения
Пластикордер Brabender EC-plus
Mixer W 50 EHT
Загрузка 70 гр
Тип уст ножа: Бенбери
Температура 40 0С
Скорость вращения 40 об/мин
Лабораторные вальцы Polymix 110L
Скорость вращения валков, об/мин - 6:5
Коэффициент фрикции - 1,2
Температура – комнатная
№ | Ингредиент | Время смешения, мин | Температура, оС
1 | БНКС-18 АМН | 0-5 | 50 - 55
2 | Активированный ТУ | 5-15 | 65 -70
3 | ZnO + стеариновая к-та + Каптакс +Сера | 15 – 20 | 70 - 80
4 | охлаждение | 25 - 30 | 30 - 35
5 | Перемешивание на вальцах | 30 - 40 | 35 - 40
Режим смешения компонентов резиновой смеси
Ингредиент | Состав, масс. ч. на 100 масс. .ч. каучука
БНКС-18 АМН | 100
Сера | 2,5
Каптакс | 1,5
Оксид цинка | 2,5
Стеариновая кислота | 1,5
ТУ (П803, N774, N550) | 50,0

## Slide 12: Реограмма смешения БНКС-18 с ТУ
Пластикация
Период введения(смачивания) ТУ
Период диспергирования

## Slide 13: Реограмма смешения БНКС-18 с ТУ
П803
N774
N550
Марка | Время активации техуглерода, сек. | Время полного введения техуглерода в каучук, сек. | Энергия, кНм
П803 | 0 | 170 | 35,9
 | 30 | 158 | 35,2
 | 60 | 152 | 30,3
 | 90 | 126 | 25,6
 | 120 | 120 | 24,4
 | 150 | 110 | 23,3
 | 180 | 108 | 22,7
N774 | 0 | 140 | 30,6
 | 90 | 170 | 36,3
N550 | 0 | 92 | 18,3
 | 90 | 100 | 18,8

## Slide 14: Реограмма вулканизации образцов
П803
N774
N550
Марка ТУ | Время активации, сек | Ммин(В), Нм
П803 | 0 | 22.1
 | 30 | 21.9
 | 60 | 21.4
 | 90 | 21.6
 | 120 | 20.7
 | 150 | 19.8
 | 180 | 19.9
N774 | 0 | 19.1
 | 90 | 21.1
N550 | 0 | 21.8
 | 90 | 22.0

## Slide 15
Х5000

## Slide 16
Электронные снимки образцов резин с содержанием ТУ с различным временем активации при увеличении х500.
0 сек
90 сек
60 сек
30 сек
120 сек
180 сек
150 сек

## Slide 17: Физико-механические исследования
1 – П803, 0 секунд | 2 – П803, 90 секунд | 3 – N774, 0 секунд
3 – N774, 90 секунд | 5 – N550, 0 секунд | 6 – N550, 90 секунд

## Slide 18
Физико-механические исследования
1 - П803, 0 секунд | 2 – П803,30 секунд | 3 - П803,60 секунд | 4 – П803, 90 секунд
5 – П803,120 секунд | 6 – П803,150 секунд | 7 – П803,180 секунд | 

## Slide 19
Исследования на абразивостойкость
1 - П803, 0 секунд
2 – П803,30 секунд
3 - П803,60 секунд
4 – П803, 90 секунд
5 – П803,120 секунд
6 – П803,150 секунд
7 – П803,180 секунд
1 - П803, 0 секунд
2 – П803,90 секунд
3 – N774, 0 секунд
4 – N774, 90 секунд
5 – N550, 0 секунд
6 – N550, 90 секунд

## Slide 20
Исследования на агрессивостойкость
1 - П803, 0 секунд
2 – П803,30 секунд
3 - П803,60 секунд
4 – П803, 90 секунд
5 – П803,120 секунд
6 – П803,150 секунд
7 – П803,180 секунд
1 - П803, 0 секунд
2 – П803,90 секунд
3 – N774, 0 секунд
4 – N774, 90 секунд
5 – N550, 0 секунд
6 – N550, 90 секунд

## Slide 21
Анализ теплофизических свойств методом ДСК
Марка | П803 |  |  |  |  |  |  | N774 |  | N550 | 
Время активации | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 0 | 90 | 0 | 90
Средняя температура стеклования | -45,3 | -45,9 | -45,1 | -44,5 | -45,9 | -45,7 | -44,8 | -43,2 | -43,5 | -44,8 | -44,3

## Slide 22
Изготовление опытных резин по рецептуре промышленной марки В-14
Физико-механические показатели вулканизатов на основе полученной смеси
Показатель | В-14 (Казань) | В-14 | В-14 мод. ТУ
 | 1 | 2 | 
Относительное удлинение при разрыве, % | 190-210 | 138,67 | 198
Условная прочность при разрыве, МПа | 12,0 | 12,3 | 15,9
Режим смешения компонентов резиновой смеси
№ | Ингредиент | Время смешения, мин | Температура, оС
1 | БНКС-18 | 0-5 | 70 - 72
2 | ТУ + 0,5 ДБФ | 5-20 | 83 - 85
3 | ZnO + стеариновая к-та | 20-30 | 88 - 90
4 | 0,5 ДБС | 30-35 | 80 - 82
5 | Диафен ФП | 35-40 | 78 – 80
7 | S+альтакс+ДФГ | 40—45 | 78-80
№ | Ингредиенты | Мас.ч.
1 | БНКС-18 | 100,0
2 | Сера | 2,5
3 | N,N’-дифенилгуанидин (ДФГ) | 0,25
4 | Альтакс | 2,7
5 | Белила цинковые (ZnO) | 7,5
6 | Альдоль-α-нафтиламин | 4,0
7 | Диафен ФП | 1,0
8 | Активированный техуглерод П803 | 130,0
9 | Стеариновая кислота | 1,0
10 | Дибутилсебацинат | 20,0
 | Всего | 269,95
Рецептура резиновой смеси для изготовления резины промышленной марки В-14