## Slide 1
Фуллерены
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
им. М.К. АММОСОВА

## Slide 2
ГИБРИДНЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ ФУЛЛЕРЕНОВ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В КОМПОЗИТАХ
1 нм
Фуллерен С60 – состоит
только из 60 атомов
углерода
Фуллерены открыты в 1985 г.
В 1996 г. за их открытие
присуждена Нобелевская премия
Практически не растворимы в воде и других полярных растворителях, что сильно ограничивает их практическое применение.
Мало пригодны для введения в организм.
Первая работа по химической модификации фуллеренов появилась в 1990 г.

## Slide 3: Производные фуллерена С60 - доноры NO и С60 - карнозин
1
2
3
4
5
6
C60-NO2-ProNO2
С60-Carnosine-Pro
C60-OH-Pro
C60-NO2-Pro
C60-OH-ProNO2
C60-(NO2)2-Pro

## Slide 4
Смесь фуллеренов с концентрациями фуллеренов по фракциям:
С50 ÷ С58 - 14.69% С60 - 63.12% С62 ÷С68 – 5.88%
С70 - 13.25% С72 ÷С92 – 3.06%
Характеристика естественного носителя смеси фуллеренов, образующегося при синтезе - аморфного фуллереносодержащего техуглерода (ФТУ): Масляное число 190-210 г/100
Поверхность по БЭТ – 380 м2/г
Теоретические аспекты взаимодействия полимеров с углеродными фуллеренами

## Slide 5: Взаимодействие углеродных фуллеренов в растворах полимеров
Энергия
солюбилизации, КДж/моль
Концентрация смеси фуллеренов, масс.ч. 10-4
Вид полимера, (0.1% раствор при оптимальной концентрации смеси фуллеренов 0.015 масс.ч.) | Изменение энергии Гиббса (кДж/моль)
Полиизопрен, НК RSS | 2.38
Полибутадиен (титан) | 2.35
Полибутадиен (неодим) | 2.41
Этиленпропилендиеновый | 2.42
Бутадиен-стирольный | 2.38
Растворитель - толуол | 2.42

## Slide 6: Влияние смеси фуллеренов на топологию поверхности полимеров
Бутадиенстирольный с 0.15 м.ч. ФТУ
Разброс по высоте 100 нм
Разброс по высоте 300 нм
Разброс по высоте 200 нм
Бутадиенстирольный без добавок
Бутадиенстирольный с 0.015 м.ч. смеси фуллеренов

## Slide 7: Влияние смеси фуллеренов на ряд свойств резин
Зависимость динамического модуля от деформации образца (рис.1) (прибор RPA 2000. Параметры процесса : 60оС, 8.33 Гц. ) и вязкости по Муни (рис.2) для протекторных резин
Зависимость твердости (рис.3) и эластичности (рис.4) от количества циклов домешивания резин при их переработке после основного смешения
1- без фуллеренов, 2 – с фуллеренами 0.015 масс.ч.
Эффект Пейна
1
1
2
2
2
2
1
1

## Slide 8
Формирование кластерных структур полимер-фуллерены

## Slide 9: Взаимодействия смеси фуллеренов с полиэтиленом
Зависимость показателя текучести расплава от концентрации ФТУ
Зависимость относительного удлинения
при разрыве полиэтилена от концентрации ФТУ
Зависимость числа «разворотов складок f» кластеров полиэтилен-фуллерены от концентрации ФТУ
где:
λпр- предел растяжения;
nпр. - средняя величина статистического сегмента полиэтилена (225 нм);
К – степень кристалличности

## Slide 10: Смещение температур деструкции полимеров при взаимодействии с фуллеренами

## Slide 11: Данные сканирующей зондовой микроскопии
Структура поверхности окисленных пленок каучуков: а – СКД, б – натуральный каучук, в – СКД, модифицированный смесью фуллеренов, г – натуральный каучук, модифицированный смесью фуллеренов

## Slide 12: Применение хемометрического метода для идентификации взаимодействий полимер-фуллерены по результатам ИК-спектрометрии
Группы (типы колебаний) | Волновое число, см-1
Внеплоскостные и деформационные в виниловой группе | от 904 до 995
Ножничные в СН2, СН3 | от 1406 до 1429
Валентные С=С в сопряженных системах | от 1593 до 1649
Валентные С=С без сопряжения | от 1650 до 1701
Валентные С-Н в СН, СН2, СН3 | от 2974 до 3061

## Slide 13: Визуализация (моделирование) взаимодействий полимер-фуллерены при окислении полимеров
Для насыщенных полимеров в реакцию окисления сначала вовлекается кислород, а затем полимер через перекисную группировку.
Для диеновых полимеров фуллерены выступают в качестве самостоятельного агента присоединения полимера по месту разрыва несопряженных двойных связей, как правило концевых, без участия кислорода.
Конформация фуллерена С60 с двенадцатью присоединенными перокси-радикалами, (минимальная энергия 252.3 ккал/моль). При таком присоединении наблюдается нарушение структуры и при дальнейшем присоединении радикалов (более 23) фуллерен разрушается на «осколки».

## Slide 14
Открытие и освоение промышленного производства новой формы углерода в виде фуллеренов различного строения и молекулярной массы открывает новую область их применения для решения проблемы создания полимерных систем нового поколения
Выбор углеродных фуллеренов в качестве полифункционального модификатора для практического применения обоснован тем, что именно эти наночастицы обладают необходимой физико-химической совместимостью с полимерами на сегментарно-молекулярном уровне, а также высокой химической активностью, проявляющейся в процессах синтеза и переработки полимеров, эксплуатации изделий.

## Slide 15
Для выявления механизма взаимодействия смеси фуллеренов с анализируемыми полимерами был проведен ИК анализ. В качестве метода обработки полученных результатов ИК-спектроскопии проводили каноническое сравнение спектров, заключающееся в нахождении зависимости фотометрической характеристики одного спектра (вещества 1) как функции другого спектра (вещества 2), исключая параметр волнового числа из рассмотрения.
Достоинством такого метода анализа спектров является то, что используется вся спектральная информация для интерпретации структуры и взаимодействий веществ.

## Slide 16
Графическая интерпретация результатов канонического сравнения характеристических частот на ИК спектрах: а) НК, б) СКЭПТ

## Slide 17
Соединение для СКЭПТ происходит по классической схеме взаимодействия с антиоксидантами через перекисную группировку. Энергетический интервал, рассчитанный на присоединение 8-членного радикала полимера, составляет от 198,0305 ккал/моль до 564,494 ккал/моль. Об этом свидетельствуют противоречивые данные термического и ИК анализа: Согласно ДТА анализа имеет место возникновение пика в области окисления фуллерена, что свидетельствует о присоединении кислорода к нему. По данным ИК анализа присоединение кислорода интенсивнее при введении фуллерена к полимеру, по сравнению с исходным состоянием, однако термическая стабильность при этом падает. Это позволяет сделать заключение о том, что фуллерен присоединяет к себе молекулы кислорода, действуя как классический антиоксидант по схеме. Дальнейшее взаимодействие происходит по классическому механизму цепного радикального распада
Схема вероятного присоединения фуллерена к а) СКЭПТ, б) СКД, НК

## Slide 18
Соединение для диеновых полимеров происходит по схеме, аналогичной Боланду или Бевилакуа, а взаимодействие с антиоксидантами протекает в дальнейшем через перекисную группировку. Энергетический интервал, рассчитанный на присоединение 8-членного радикала полимера составляет от 213,4053 ккал/моль до 566,771 ккал/моль. Об этом свидетельствуют по сути не меняющиеся данные термического анализа и данные ИК исследований, указывающие, в свою очередь, на химическое взаимодействие: по данным ИК анализа присоединение кислорода менее интенсивно при введении фуллерена к полимеру, по сравнению с исходным состоянием, термическая стабильность при этом возрастает, а в процесс вовлекаются различное связи каучука (особенно ножничные), на что указывает уширение пиков в соответствующей области. Это позволяет сделать естественной заключение о том, что фуллерен присоединяет к себе молекулы полимера по концевым двойным связям

## Slide 19: Дальнейшее взаимодействие происходит по классическому механизму цепного радикального распада:
1
2
3
4
→
→
+
+

## Slide 20
С целью разработки методологических подходов к созданию полимерных композитов на основе сочетания наполнителей различной дисперсности выполнена оптимизация состава композиций на основе планирования эксперимента. Показано, что оптимум свойств большинства полимерных композиций находится в интервале 0,01-0,2 м.ч. ФТУ на 100 м.ч. полимерной матрицы, при этом при работе с чистой смесью фуллеренов, выделенной из соответствующего фуллеренсодержащего материала, необходимо вносить поправку на концентрацию в смеси фуллеренов фракции С60 – С70 по хроматограмме.

## Slide 21
При исследовании изменений реологических показателей полимеров от концентрации смеси фуллеренов, температуры и способа переработки показано, что исследуемая добавка аллотропной формы углерода вызывает частичное упорядочение аморфной фазы полимера, что подтверждают экспериментальные данные по снижению хладотекучести полибутадиена. Формирование «шейки» полибутадиена в виде характерного утонения рабочей зоны при нагружении образцов полимера с постоянной скоростью свидетельствует об образовании под воздействием фуллеренов упорядоченных зон в аморфной фазе каучука и, как следствие, наличие явления частичной кристаллизации при деформации растяжения.

## Slide 22
С целью выяснить механизм изменения структуры полибутадиена с фуллеренами в оптимуме концентраций образцы тестировали методом дифференциальной сканирующей калориметрии на приборе DSC 204 F1 в потоке аргона
Сравнительные кривые ДСК для полибутадиена с фуллеренами (2) и без фуллеренов

## Slide 23
При анализе кривых ДСК выявлен эффект воздействия фуллерена С60 как структурного модификатора полимерной матрицы. Это подтверждается понижением температуры стеклования на 4,6 ˚С модифицированного образца по сравнению с контрольным.
Следует отметить наличие для обоих образцов характерных пиков релаксационных процессов в интервале температур от -101 до -102 ˚С с различной теплотой перехода.
В области температур выше 20 ºС аномалии практически не наблюдаются, в связи с этим невозможно сделать вывод о наличии реальных физических процессов в этом температурном интервале.
Проведены расширенные исследования влияния фуллеренов на свойства полимерных композиций с различными видами наполнителей (белая сажа, волластонит, бентонит, технический углерод различной структуры). Фуллеренсодержащий технический углерод был использован в дозировке оптимума, рассчитанной индивидуально для каждого типа резин по результатам планирования эксперимента. Для всех вулканизованных резин (независимо от химической природы наполнителя) было отмечено полутора-двухкратное увеличение в сравнении с контрольным условного напряжения при малых удлинениях (от 20 до 200 %).
Изменение «больших» модулей обоих резин происходит плавно и находится в пределах контрольного образца; уровень прочности и твердости сохраняется, для резин с белой сажей увеличивается эластичность по отскоку, что отражает особенности взаимодействия фуллеренов с кремнекислотным наполнителем. В таблице представлены сравнительные результаты физико-механических испытаний двух типов резин с наполнением активнымтехническим углеродом и белой сажей.

## Slide 24: Физико-механические показатели резин
Показатели | Вид наполнения полимерной матрицы |  |  | 
 | Активный техуглерод |  | Белая сажа, волластонит | 
 | Без ФТУ | С ФТУ | Без ФТУ | С ФТУ
Условное напряжение при удлинении, %: 5 | 0,25 | 0,36 | 0,22 | 0,25
10 | 0,39 | 0,57 | 0,35 | 0,47
20 | 0,67 | 0,87 | 0,37 | 0,63
30 | 0,77 | 1,08 | 0,74 | 0,86
50 | 0,99 | 1,35 | 0,99 | 1,09
100 | 1,80 | 2,00 | 1,50 | 1,60
Условная прочность при растяжении, МПа | 15,5 | 17,2 | 8,9 | 8,6
Относительное удлинение при разрыве, % | 576 | 612 | 500 | 472
Твердость по Шору, при 20 ºС, у.е. | 57 | 57 | 51 | 51
Эластичность по отскоку, при 20 ºС, % | 42 | 42 | 52 | 63
Сопротивление многократному растяжению, тыс. цикл.при растяжении рабочей зоны на 100 % | 48,54 | 69,75 | 18,4 | 41,3
Относительный гистерезис К/Е, ºС: при 20 | 0,42 | 0,41 | 0,32 | 0,32
при 100 | 0,34 | 0,31 | 0,33 | 0,33

## Slide 25
Наблюдается увеличение выносливости при многократном растяжении обоих резин, а также некоторое снижение гистерезисных потерь для резин с активным техуглеродом при повышенных температурах. В результате исследований показана целесообразность применения фуллеренсодержащих наноматериалов для улучшения эксплуатационных свойств полимерных композиций.

## Slide 26
Сравнительное изучение трибологических свойств полимерных нанокомпозитов на основе полиамида 6 (ПА-6), модифицированного микроразмерными наполнителями (углеродные волокна), микроразмерными наполнителями, содержащими наночастицы (фуллереновая сажа), наночастицами–наполнителями (фуллерен С60).
Полимерные нанокомпозиты получали методом полимеризации in situ после смешивания наполнителя и мономера, и смешением в экструдере готового ПА-6 марки Волга-мид® 32 (ПА-6-210/310) с наполнителем.
В качестве наполнителей использовались фуллерены С60 (чистота 99,0%) и фуллероидная сажа (содержание фуллеренов 10,5%; 68% фуллерена С60, 30% фуллерена С70 по весу, сумма высших фуллеренов около 2%) производства закрытого акционерного общества «Инновации Ленинградских институтов и предприятий» (Санкт-Петербург).
Фуллероидная сажа представляет собой ультрадисперсный углерод – продукт сжигания графитовых электродов в дуге в атмосфере инертного газа со средним размером частиц 0,5–2,0 мкм. Фуллероидная сажа является основным сырьем для получения фуллеренов. Как наполнитель было использовано фракционированное рубленое вискозное углеродное волокно (средняя длина 400 мкм) производственного объединения «Химволокно» (Светлогорск, Белоруссия).

## Slide 27: Механические свойства нанокомпозитов на основе ПА-6, полученного методом экструдирования
Содержание модификатора | Модуль Юнга (E), МПа | Разрушающее усилие (σп), МПа | Удлинение (ε), % | Коэффициент трения, (η)
ПА-6 без добавок | 693 ±17 | 63 ± 1 | 290 ± 6 | 0,27–0,31
C60 0,01 вес.% | 714 ± 22 | 65 ± 1 | 301 ± 6 | 0,185–0,19
C60 1 вес.%; Эрукамид 0,05 вес.% | 265 ± 14 | 11 ± 1 | 287 ± 2 | 0,27–0,3
Фуллереновая сажа 1 вес.% | 622 ± 45 | 62 ± 1 | 286 ± 14 | 0,29–0,32

## Slide 28
Были исследованы трибологические свойства полимерных нанокомпозитов. Для композита (0,01 вес.% фуллерена С60), полученного методом полимеризации in situ, происходит существенное снижение коэффициента трения (с 0,30±0,02 до 0,19±0,05) по сравнению с чистым ПА-6, синтезированным в аналогичных условиях. Это можно связать с ростом механической прочности полимерного нанокомпозита. Однако для ПА-6, наполненного 10 вес.% углеродного волокна, наблюдается существенный рост коэффициента трения (до 0,55±0,05).

## Slide 29: Оптические фотографии пятен износа
Зависимость величины коэффициента трения от времени для чистого ПА-6 (1) и ПА-6 с 0,01 вес.% фуллеренов С60 (2), полученных методом полимеризации in situ

## Slide 30
Зависимость величины коэффициента трения от времени для ПА-6 с 10 вес.% углеродных волокон, полученного методом полимеризации in situ

## Slide 31
Зависимость величины коэффициента трения от времени для чистого ПА-6 (2) и полимерных нанокомпозитов, полученных методом экструдирования и содержащих 0,01 вес.% фуллеренов С60 (3); 1 вес.% фуллеренов С60 и 0,05 вес.% Эрукамида (1); 1 вес.% фуллереновой сажи

## Slide 32
Фотографии поверхностей трения для чистого ПА-6 (а), ПА-6 с 0,01 вес.% фуллеренов С60 (б) и для ПА-6 с 10 вес.% углеродных волокон (в), полученных методом полимеризации in situ.

## Slide 33
Фотографии поверхностей трения полимерных нанокомпозитов, полученных методом экструдирования и содержащих 0,01 вес.% фуллеренов С60 (а); 1 вес.% фуллеренов С60 и 0,05 вес.% Эрукамида (б).

## Slide 34
Легко видеть, что химически встроенный фуллерен С60 не меняет скользящих свойств поверхности по сравнению с чистым ПА-6. В тоже время углеродные волокна вырываются из полимерной матрицы и выступают в качестве задиров, которые ухудшают скользящие свойства поверхности. Подобное действие волокон в полимерных композициях известно. Для нанокомпозитов, полученных методом экструдирования, также наблюдается снижение коэффициента трения, хотя и несколько меньшее, чем для полимера, синтезированного методом полимеризации in situ (при введении 0,01 вес.% фуллерена С60 (с 0,30±0,02 до 0,25±0,02).
Самым эффективным оказалось введение 1 вес.% фуллереновой сажи, коэффициент трения снижается при этом до 0,20±0,01. Этот эффект, вероятно, обусловлен слоистой структурой сажи, которая действует подобно графиту. Рост коэффициента трения для нанокомпозита, наполненного 1 вес.% фуллерена С60 в присутствии Эрукамида (0,33±0,02), связан с ростом вязкости композита при трении (при трении происходит разогрев поверхности, и при снижении температуры стеклования, обусловленной присутствием совместителя, полимер быстрее переходит в вязко-текучее состояние).

## Slide 35
В результате выполненных исследований показана возможность создания полимерных нанокомпозитов на основе матриц полиамида 6, модифицированных фуллероидными материалами.
Показано, что введение фуллероидных модификаторов значительно (вдвое) снижает коэффициент трения полимерных композитов по сравнению с чистым полиамидом 6. Снижение коэффициента трения полимерных нанокомпозитов обусловлено повышением механической прочности композитов при отсутствии выноса агрегатов наночастиц на притираемую поверхность.

## Slide 36
Спасибо за внимание!
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
им. М.К. АММОСОВА